| Описание Универсальная однокомпонентная полиуретановая пропитка. Не образует пленки на поверхности основания. Обеспечивает упрочнение и обеспыливание пористых минеральных оснований. Отверждается влагой воздуха. |
| --- |
| Применение Используется самостоятельно для повышения износостойкости и поверхностной твердости минеральных оснований: бетонного пола и стяжек, железобетона, кирпича, дерева и т.п., а также для упрочнения основания перед нанесением полимерных покрытий. Применяется там, где возможны высокие механические и ударные нагрузки на пол, однако нет высоких требований к внешнему виду покрытия и не требуется частая уборка помещений: |
| склады площадки для хранения на открытом воздухе | неответственные производственные помещения парковки |
| Может применяться снаружи помещений для защиты минеральных поверхностей конструкций и изделий от воздействия воды, солей и агрессивных сред. |
| Преимущества |
| упрочняет цементный камень обеспечивает связывание пыли и повышает износостойкость высокая химическая стойкость, в том числе масло- и бензостойкость высокая проникающая способность универсальность и простота нанесения готовая к употреблению |
| Технические данные |
| Внешний вид: подвижная светло-коричневая жидкость |
| Плотность, кг/л | 0,9 |
| Содержание нелетучих веществ, масс. % | 30 |
| Наносится на практически все виды минеральных оснований: бетон, цементная стяжка, дерево, гипс, асбоцементные плиты, штукатурка, древесно-стружечные плиты |
| Время отверждения при 200С и 70 % влажности воздуха: Можно ходить, часы Нанесение других покрытий, не раньше, часы Нанесение других покрытий, не позже, часы Полная механическая нагрузка, сутки Химическая нагрузка, сутки | 12 6 24 1 14 |
| Подготовка основания Подготовка основания и принципы нанесения материала описаны в инструкции ”Инструкция по подготовке основания и нанесению полимерных систем защиты поверхности пола", СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы. Основание должно быть чистым, сухим (влажность основания не более 4 масс. %) и не содержать снижающих адгезию веществ: пыли, жиров, масел, кремнийорганических жидкостей. Недопустимо нанесение пропитки на цементное молочко, т.к. оно препятствует проникновению материала в основание. |
| Нанесение Пропитку наносят кистью, меховым валиком, или разливом с последующим распределением материала резиновой шваброй с расходом 100 – 500 г/м 2 (в зависимости от поглощающей способности основания, не допуская образования луж материала на поверхности. |
| При неравномерном впитывании пропитки рекомендуется нанести ещё один слой. Неотвержденный материал смывать органическим растворителем Ай-Си-Топ Сольвент 01. Отвержденный материал удаляется только механически. |
| Условия нанесения |
| Температура воздуха и основания при проведении работ - + 5 - +300С, относительная влажность воздуха - не более 80 %. |
| Расход |
| Расход - 100 - 500 г/м 2 в зависимости от поглощающей способности основания. При высокой поглощающей способности основания рекомендуется наносить не менее двух слоёв. |
| Упаковка |
| Герметичные металлические ведра 17кг и бочки 188кг. |
| Хранение |
| В сухом прохладном месте при температуре выше 00С. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев. |
| Специальные указания |  |
| компоненты пропитки реагируют с водой и влагой воздуха, поэтому необходимо предохранять материал и покрытие (до его отверждения) от воды и конденсирующейся влаги. Появление пузырей является признаком повышенной влажности основания или конденсации влаги из воздуха. |
| Меры безопасности |
| материал содержит горючие органические растворители при работе запрещается курить и пользоваться открытым огнем работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот при попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу при проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками |

________________________________

#### Группа компаний Ай-Си-Ти,

#### 107140, Москва, 1-ый Красносельский пер, д.7/9а, стр. 11

(495) 229-44-31

http://stroyhim.com

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение.

Приведенные сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за

определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

# Text boxes

Лист технической информации

от 10 марта 2017

г.

##### Ай-Си-Топ Силер ПУ 01

#### Универсальная однокомпонентная полиуретановая пропитка

# ТУ 2312-005-18254055-00