Лист технической информации

от 9 декабря  2004 г.

| Описание |  | Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка на водной основе для пола и стен внутри помещений. Возможно применение вне помещений. Может применяться на основаниях повышенной влажности, в том числе свежих. |
| --- | --- | --- |
| Применение |  | Применяется для пропитки, грунтования и лакирования минеральных оснований, устройства тонкослойных защитных покрытий там, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола и стен, в том числе в условиях повышенной влажности и необходимости обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований: |
|  |  | промышленные, общественные и жилые здания машиностроение пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания торговые и складские помещения | многоэтажные парковки, гаражи, автомастерские, самолетные ангары резервуары для воды, канализационные и очистные сооружения - для защиты минеральных строительных материалов от воздействия агрессивных сред. подвалы и погреба, склады соли и удобрений. полы теплиц, оранжерей и ферм. |
|  |  | Покрытие не обеспечивает выравнивания основания и применяется, в основном, внутри помещений. |
| Преимущества |  | экологическая чистота высокая химическая стойкость и стойкость к истиранию высокая паропроницаемость и возможность применения на основаниях с плохой и отсутствием гидроизоляции гидроизолирующие свойства низкая стоимость | простота нанесения отсутствие запаха при нанесении высокая адгезия покрытия к основанию, в том числе влажным высокое содержание нелетучих веществ быстрое отверждение нанесенного покрытия |
| Дополнитель-ные возможности |  | нанесение прозрачного защитного лака Ай-Си-топ Праймер ЭП 01 ВЭ возможность использования в качестве связующего для шпаклевок | придание антискользящих свойств - посыпка резиновой крошкой, кварцевым песком или цветным кварцем |
| Технические |  | Плотность компонент А, кг/л | 1,0 |
| данные |  | Плотность компонента Б, кг/л | 1,15 |
|  |  | Соотношение компонентов по массе, А : Б | 2,47 : 1 |
|  |  | Плотность смеси компонентов А + Б, кг/л | 1,05 |
|  |  | Содержание нелетучих веществ, % | 50 |
|  |  | Время отверждения при 200С и 70 % влажности воздуха: можно ходить, часы нанесение следующих слоев полная механическая нагрузка, сутки химическая нагрузка, сутки | 24 2 14 |
| Цвета |  | Стандартный – красно-коричневый. По требованию заказчика – бесцветный. |
| Условия нанесения |  | Температура воздуха и основания при проведении работ - + 0 - +30 0С, не допускается наличие льда на поверхности и в порах основания. Относительная влажность воздуха - не более 90 % (в отсутствие конденсации влаги). |
| Подготовка основания |  | Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы. Подготовка основания и принципы нанесения материала описаны в инструкции “Общие указания по подготовке основания и нанесению полимерных систем защиты поверхности пола”. Основание должно быть: чистое, не содержать цементного молочка и снижающих адгезию веществ, влажность основания не регламентируется, но на поверхности не должно быть пленки воды, прочное (на сжатие не менее 25 Н/мм2 (М 250), на отрыв не менее 1,5 Н/мм2). |
| Нанесение |  | Подготовка материала к работе Перед нанесением тщательно перемешивают компонент А (материал в упаковке большего объема) электродрелью с мешалкой (900-1000 об/мин), затем при перемешивании вливают тонкой струей под мешалку компонент Б (вязкая жидкость) и тщательно перемешивают фрезерной (импеллерной) мешалкой. При перемешивании требуется качественно диспергировать компонент Б в компоненте А, в противном случае, на поверхности материала образуются капли смолы. После начала добавления компонента Б время перемешивания не должно превышать 3 минут. Время переработки материала при 20 0 С – 1 час. Внимание: при необходимости разбавления материала водой воду вводят после окончания смешения компонентов! Пропитка минеральных оснований Для пропитки минеральных основания и защиты цементных материалов от потери влаги при твердении материал разбавляют до 15 % содержания сухого вещества (1 объем материала разбавляют 2 – 2,3 объемами питьевой воды). Разбавление производят после смешения и диспергирования компонентов. Материал наносят меховым валиком, кистью. Неотвержденный материал смывают водой или растворителем Ай-Си-Топ Сольвент. Отвержденный материал удаляют только механически. |
| Контроль качества диспергирования: останавливают вращение мешалки и наблюдают за поверхностью материала. Появление на поверхности темных капель говорит о недостаточном качестве диспергирования компонента Б в компоненте А (капли проявляются доста-точно быстро – еще до полной остановки вращения материала). |  |  |
| Расход |  | по минеральным основаниям - 150 - 180 г/м 2 при однослойном покрытии, второй слой – 100 г/ м 2. по гладким поверхностям - 100 - 150 г/м 2 при однослойном покрытии |
| Упаковка |  | Комплекты по 10 кг в пластиковой таре. |
| Хранение |  | В сухом прохладном месте при температуре выше 00С. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке - 6 месяцев. |
| Специальные указания |  | в местах интенсивного воздействия солнечного света и УФ излучения возможно изменение цвета покрытия; при этом ухудшения его эксплуатационных и защитных свойств не происходит. |
| Меры безопасности |  | при работе рекомендуется применять средства защиты кожи при попадании в глаза промыть большим количеством воды с мылом и обратиться к врачу |

#### Группа компаний Ай-Си-Ти: 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, 9/23, стр. 2

Тел/факс (495) 229-44-31

Cайт : http://www.stroyhim.com,  e-mail: alla@ict.to

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение.

Приведенные сведения соответствуют времени издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

# Text boxes

##### Ай-Си-Топ Праймер ЭП 01 ВЭ

# Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка и лак

# на водной основе

# ТУ 2312-046-18254055-2004