| Описание |  | Однокомпонентное цветное полиуретановое тонкослойное защитное покрытие для пола и стен внутри помещений. Ай-Си-Топ Покрытие ПУ 01 – глянцевое, Покрытие ПУ 03 – матовое. Отверждается влагой воздуха. Срок службы покрытия (300 мкм) при интенсивном износе (коридоры учреждений, гостиниц, кухни, школьные классы) – не менее 6 лет (данные ИЦ «Стройполимертест»). Материал допущен к контакту с питьевой водой. |
| --- | --- | --- |
| Применение |  | Применяется для устройства тонкослойных защитных покрытий внутри практически всех типов помещений, там, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола и стен, в том числе в условиях повышенной влажности и необходимости обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований: промышленные, общественные и жилые здания машиностроение пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания торговые и складские помещения многоэтажные парковки, гаражи, автомастерские, самолетные ангары резервуары для воды, канализационные и очистные сооружения - для защиты минеральных строительных материалов от воздействия агрессивных сред. подвалы и погреба, склады соли и удобрений. полы теплиц, оранжерей и ферм. Поверхность пола после нанесения покрытия легко убирается любым способом. Покрытие не обеспечивает выравнивания основания. |
| Преимущества |  | высокая химическая стойкость и стойкость к истиранию гидроизолирующие свойства низкая стоимость простота нанесения однокомпонентное, готовое к применению высокая адгезия покрытия к основанию высокое содержание нелетучих веществ быстрое отверждение нанесенного покрытия |
| Дополнитель-ные возможности |  | нанесение прозрачного защитного лака посыпка цветными чипсами придание антискользящих свойств - посыпка резиновой крошкой, кварцевым песком или цветным кварцем |
| Технические данные |  | Плотность, кг/л | 1,6 |
|  |  | Блеск, Ай-Си-Топ Покрытие ПУ 01/ 03, % | 50/25 |
|  |  | Истираемость, кг песка на 1 мкм слоя покрытия | 6 |
|  |  | Время отверждения при 200С и 70 % влажности воздуха: можно ходить, часы полная механическая нагрузка, сутки химическая нагрузка, сутки | 12 2 14 |
| Цвета |  | По карте цветов ICT. Цвета на заказ - для партии больше 300 кг материала. На прилегающих участках поверхности следует использовать материал одной партии. |
| Условия нанесения |  | Температура воздуха и основания при проведении работ - + 5 - +30 0С. Относительная влажность воздуха - не более 90 % (в отсутствие конденсации влаги). |
| Подготовка основания |  | Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы. Подготовка основания и принципы нанесения материала описаны в инструкции “Общие указания по подготовке основания и нанесению полимерных систем защиты поверхности пола”. Требования к основанию: чистое и сухое (влажность основания не более 4 масс. %) прочное (на сжатие не менее 25 Н/мм2 (М 250), на отрыв не менее 1,5 Н/мм2) ровное: просвет на 2-х метровой рейке не более 2мм. Пористые основания грунтуют до получения одного тона, используя грунтовки: |
|  |  | ОСНОВАНИЕ | ГРУНТОВКА |
|  |  | качественный бетон | Ай-Си-Топ Праймер ПУ 01 |
|  |  | сильно впитывающий бетон | Ай-Си-Топ Праймер ПУ 04 |
|  |  | сталь | антикоррозионные грунтовки Ай-Си-Техно Праймер ПУ |
|  |  | Получение бездефектного покрытия возможно только при полном заполнении пор основания. |
| Нанесение |  | Перемешанный материал наносят на предварительно загрунтованные с использованием грунтовок Ай-Си-Топ Праймер ПУ поверхности не позже, чем через сутки после отверждения грунтовки. Материал наносят меховым, нейлоновым или велюровым валиком, тщательно распределяя по поверхности слоем не более 150 – 180 г/м2. Рекомендуется наносить не менее 2-х слоев. Второй слой наносят через 12 часов, но не более чем через 24 часа. Для очень ровных поверхностей (например, Ай-Си-Топ Компаунд, Ай-Си-Топ Лак) следует наносить покрытие с расходом 100 – 150 г/м2. Неотвержденный материал смывают сольвентом. Отвержденный материал удаляется только механически. |
| Расход |  | Рекомендуемый расход – 300 г/м2 на два слоя по минеральным основаниям - 150 - 180 г/м 2 при однослойном покрытии, второй слой – 100 – 150 г/ м 2 по гладким поверхностям - 100 - 150 г/м 2 при однослойном покрытии При нанесении материала с расходом больше указанного, возможно образование дефектов в покрытии (пузырей и пор). |
| Упаковка |  | Металлические ведра по 6,5 и 16 кг. |
| Хранение |  | В сухом прохладном месте при температуре выше 00С. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке - 6 месяцев. |
| Специальные указания |  | покрытие реагирует с водой и влагой воздуха, поэтому необходимо предохранять материал и покрытие (до его отверждения) от воздействия воды и конденсирующейся атмосферной влаги. Образование пузырей на покрытии является признаком повышенной влажности основания или конденсации влаги из воздуха на неотвержденном покрытии. в местах интенсивного воздействия солнечного света и УФ излучения возможно изменение цвета покрытия; при этом ухудшения его эксплуатационных и защитных свойств не происходит. |
| Меры безопасности |  | материал содержит изоциананты и летучие органические растворители при работе нельзя пользоваться открытым огнем, курить, принимать пищу при попадании в глаза промыть большим количеством воды с мылом и обратиться к врачу |

_____________________________________________________

#### Группа компаний Ай-Си-Ти

#### 107140, Москва, 1-ый Красносельский пер., д. 7/9а, стр. 11

Тел/факс(495) 229-44-31

Интернет:   http://www.stroyhim.com

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение.

Приведенные сведения соответствуют времени издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

# Text boxes

Лист технической информации от 10 марта 2017 г.

##### Ай-Си-Топ Покрытие ПУ 01, 03

#### Однокомпонентное цветное полиуретановое тонкослойное покрытие

# ТУ 2312-002-18254055-00