| Описание |  | Двухкомпонентная эластичная саморастекающаяся цветная полиуретановая композиция |
| --- | --- | --- |
|  |  | для устройства наливных полов. Ай-Си-Топ Компаунд ПУ 02 – антистатический вариант материала. Материал не содержит органических растворителей. Материал допущен для применения в детских школьных и дошкольных, лечебно-профилактических учреждениях, на объектах ядерной энергетики. Срок службы покрытия (1 мм) при интенсивном износе (коридоры учреждений, гостиниц, кухни, школьные классы) – не менее 22/22/19 лет для материалов Ай-Си-Топ Компаунд ПУ 01/02/03 соответственно (данные ИЦ «Стройполимертест»). |
| Применение |  | Применяется для устройства наливного бесшовного пола внутри практически всех типов помещений - там, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола, и при необходимости обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований и антистатических свойств: промышленные цеха, торговые, подсобные и складские помещения пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания, спортивные сооружения помещения с повышенными декоративными требованиями: торговые и выставочные залы, телестудии |
| Преимущества |  | практичность, долговечность, гигиеничность и простота уборки высокая износостойкость, влагостойкость и химическая стойкость прекрасный внешний вид и многообразие дизайнерских решений эластичность не электризуется при эксплуатации высокая адгезия покрытия к любым основаниям |
| Дополнитель-ные |  | нанесение прозрачного защитного лака Ай-Си-Топ Лак ПУ 01 / 02 посыпка цветными чипсами придание антискользящих свойств – посыпка резиновой крошкой, кварцевым песком или цветным кварцем |
| возможности |  |  |
| Технические данные и |  | Параметры Ай-Си-Топ Компаунд | ПУ 01 / 03 | ПУ 02 |
| механические св-ва покрытия |  | Соотношение компонентов А : Б, по массе | 6,0: 1/ 5,0: 1 | 6,0: 1 |
|  |  | Плотность смеси А + Б, кг/л | 1,6 | 1,6 |
|  |  | Время использования при 20 0С, мин | 30 | 30 |
|  |  | Время отверждения при 20 0С: - можно ходить, часы - полная механическая нагрузка, сутки - химическая нагрузка, сутки | 24 5-7 14 | 24 5 -7 14 |
|  |  | Расход материала при толщине слоя 1 мм, кг/м2 Расход материала при рекомендованной толщине 1,5 мм, кг/м2 | 1,6 2,4 | 1,6 2,4 |
|  |  | Условная вязкость материала полуфабриката по ВЗ-246 (диаметр сопла 6 мм) при 200С по ГОСТ 8420-74, сек | 300-500 | 300-500 |
|  |  | Температура нанесения материала, 0С | от 0 до +30 |
|  |  | Диапазон эксплуатационных температур отверждённого покрытия, 0С | от -40 до +80 |
|  |  | Прочность на разрыв, Н/мм 2, не менее | 11 / 8 | 11 |
|  |  | Относительное удлинение при разрыве, % | 70 | 70 |
|  |  | Прочность на сжатие, Н/мм2, не менее | 38 | 38 |
|  |  | Истираемость по ГОСТ 11529-86 (метод Б), мкм | 143/159 | 143 |
|  |  | Адгезионная прочность, Н/мм2, не менее | 1,5 (отрыв по бетону) |
|  |  | Объемное удельное сопротивление RV , Ом.м | 1012 | 109 |
|  |  | Сопротивление утечки статического электричества с поверхности при толщине слоя 1,5 мм, Ом | - | на уровне 106 |
| Цвета |  | По карте цветов ICT (12 цветов). Возможна колеровка по каталогу RAL. |
| Упаковка |  | Комплектная упаковка – 28 кг (комплект из двух металлических вёдер) |
| Подготовка основания |  | Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы. |
|  |  | Подготовка основания и принципы нанесения материала описаны в инструкциях “Инструкция по подготовке основания и нанесению полимерных систем защиты поверхности пола” и "Инструкция по нанесению материалов серии Ай-Си-Топ". Требования к основанию: чистое и сухое (влажность основания не более 4 масс. %) прочное (на сжатие не менее 25 Н/мм2 (М 250), на отрыв не менее 1,5 Н/мм2). Основания грунтуют, используя грунтовки |
|  |  | ОСНОВАНИЕ | ГРУНТОВКА |
|  |  | качественный бетон | Ай-Си-Топ Праймер ПУ 01 |
|  |  | сильно впитывающий бетон | Ай-Си-Топ Праймер ПУ 04 |
|  |  | антистатические покрытия | Ай-Си-Топ Праймер ПУ 01 и 02 |
|  |  | сталь | Антикоррозионные грунтовки Ай-Си-Техно Праймер |
|  |  | Загрунтованное основание должно блестеть и не впитывать жидкость. Материал наносят не позднее, чем через 24 часа после грунтования. Получение бездефектного покрытия возможно только при полном заполнении пор основания. |
| Нанесение |  | Перед нанесением тщательно перемешивают компонент А (цветной материал в большой упаковке) электродрелью с насадкой, затем вливают компонент Б (отвердитель - коричневая жидкость в маленькой упаковке) и тщательно смешивают. Переливают смешанный материал в чистую емкость и еще раз тщательно перемешивают. После добавления компонента Б общее время перемешивания не должно превышать 5 минут. |
|  |  | После смешения материал сразу наносят разливом на пол, (в противном случае, возможен его разогрев и отверждение в таре) и распределяют по поверхности слоем необходимой толщины специальной шваброй (ракелью) или зубчатым шпателем. Сразу после нанесения покрытие прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха. Все операции по смешению, нанесению и прокатке покрытия игольчатым валиком должны быть проведены в течение времени использования материала (около 30 мин). |
|  |  | Для перемещения по свеженалитому полу рекомендуется использовать специальные игольчатые подошвы. Неотвержденный материал смывать сольвентом или растворителем Ай-Си-Топ Сольвент. Отвержденный материал удаляется только механически. |
| Хранение |  | Оптимальные условия хранения – в сухом прохладном месте при температуре от 0 до 300С. Допускается хранение и транспортировка материала при отрицательных температурах. В этом случае материал необходимо выдержать не менее 1 суток при температуре нанесения. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев. |
| Специальные указания |  | компаунд реагирует с водой и влагой воздуха, поэтому необходимо предохранять материал и покрытие (до его отверждения) от воздействия воды и конденсирующейся атмосферной влаги в местах интенсивного воздействия солнечного цвета и УФ излучения возможно изменение света покрытия, при этом не происходит ухудшения эксплутационных и защитных свойств покрытия. |
| Меры безопасности |  | материал содержит изоцианаты при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу при попадании на открытые участки кожи промыть большим количеством воды с мылом |
| Группа компаний Ай-Си-Ти 107140, Москва, 1-ый Красносельский пер., 7/9а, стр. 11 Тел/факс (495) 229-44-31 Интернет: http://www.stroyhim.com Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение. Приведенные сведения соответствуют времени издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей. |

.

# Text boxes

##### Ай-Си-Топ Компаунд ПУ 01/02/03

Эластичная двухкомпонентная цветная полиуретановая

# композиция для устройства наливных полов

# ТУ 2243-001-18254055-00

Лист технической информации

от 8 декабря 2004 г.