| Описание |  | Двухкомпонентная эпоксидная саморастекающаяся цветная композиция для устройства наливных полов. Материал образует жесткое химически стойкое покрытие с высокой прочностью на сжатие и ударопрочностью Обладает повышенной ударопрочностью и светостойкостью по сравнению с традиционными эпоксидными материалами для наливных полов. Для отверждения используются безопасные высокомолекулярные аминные отвердители, обеспечивающие повышенную светостойкость. Срок службы покрытия (1 мм) при интенсивном износе (коридоры учреждений, гостиниц, кухни, школьные классы) – не менее 15 лет (данные ИЦ «Стройполимертест»). Материал не содержит органических растворителей и пластификаторов |
| --- | --- | --- |
| Применение |  | Применяется для устройства наливного бесшовного пола внутри практически всех типов помещений - там, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола, в том числе в условиях повышенной влажности и при необходимости обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований: промышленные цеха, торговые, подсобные и складские помещения пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания, спортивные сооружения помещения с повышенными декоративными требованиями: торговые и выставочные залы, телестудии Материал имеет “Заключение ФГУП «НИКИМТ» на Дезактивируемость и Радстойкость” и допущен к применения на объектах ядерной энергетики. Коэффициент дезактивации покрытия, не менее - 39. Другие специальные характеристики приведены в Приложениях к выданному “Заключению”. |
| Преимущества |  | практичность, долговечность, гигиеничность и простота уборки прекрасная растекаемость и простота нанесения повышенная эластичность и ударостойкость по сравнению с традиционными эпоксидными наливными полами химическая стойкость и влагостойкость отсутствие характерного запаха амина высокая адгезия покрытия к любым основаниям прекрасный внешний вид и многообразие дизайнерских решений |
| Дополнитель-ные возможности |  | возможность создания многоцветных покрытий нанесение прозрачного защитного лака Ай-Си-Топ Лак ПУ 01 / 02 посыпка цветными чипсами придание антискользящих свойств – посыпка резиновой крошкой, кварцевым песком или цветным кварцем |
| Технические |  | Соотношение компонентов А : Б, по массе | 7,75 : 1 |
| данные |  | Плотность смеси А + Б, кг/л | 2,0 |
|  |  | Время использования при 20 0С, мин | 40 |
|  |  | Время отверждения при 20 0С: - можно ходить, часы - полная механическая нагрузка, сутки - химическая нагрузка, сутки | 24 3 -5 14 |
|  |  | Расход материала при толщине слоя 1 мм, кг/м2 Расход материала при рекомендуемой толщине 1,5мм, кг/м2 | 2 3 |
|  |  | Допустимая толщина покрытия, мм | 0,8 – 8,0 |
|  |  | Условная вязкость полуфабриката по ВЗ-246 (диаметр сопла 6 мм) при 200С по ГОСТ 8420-74, сек | 350 - 550 |
|  |  | Температура нанесения материала, 0С | от +10 до +25 |
|  |  | Диапазон эксплуатационных температур отверждённого покрытия, 0С | от -30 до +80 |
| Цвета |  | По карте цветов ICT (12 цветов). Цвета на заказ по RAL - для партии от 1 тонны материала. |
| Упаковка |  | Комплектная упаковка - 22 кг (комплект из двух пластиковых ведер). |
| Механические |  | Прочность на разрыв, Н/мм2, не менее | 38 |
| свойства |  | Относительное удлинение при разрыве, % | 4,6 |
| покрытия |  | Прочность на сжатие, Н/мм2, не менее | 45 |
|  |  | Твердость по Шору D | 81 |
|  |  | Адгезионная прочность, Н/мм2, не менее | 1,5 (отрыв по бетону) |
|  |  | Истираемость по ГОСТ 11529-86 (метод Б), мкм | 120 |
| Подготовка основания |  | Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы. |
|  |  | Требования к основанию: чистое и сухое (влажность основания не более 4 масс. %) прочное (на сжатие не менее 25 Н/мм2 (М 250), на отрыв не менее 1,5 Н/мм2) ровное (просвет на 2 м рейке не более 2 мм) Основания грунтуют, используя грунтовки |
|  |  | качественный бетон | Ай-Си-Топ Праймер ПУ 01 |
|  |  | сильно впитывающий бетон | Ай-Си-Топ Праймер ПУ 04 |
|  |  | Сталь | Антикоррозионные грунтовки Ай-Си-Техно Праймер ПУ |
|  |  | Загрунтованное основание должно блестеть и не впитывать жидкость. Материал наносят не позднее, чем через 24 часа после грунтования. Получение бездефектного покрытия возможно только при полном заполнении пор основания. |
| Нанесение |  | Перед нанесением тщательно перемешивают компонент А (цветной материал в большой упаковке) электродрелью с мешалкой, вливают компонент Б (отвердитель – светло-желтая жидкость в маленькой упаковке) и тщательно перемешивают. После добавления компонента Б время перемешивания не должно превышать 3 минут. Разогрев материала при перемешивании недопустим. |
|  |  | После смешения материал сразу наносят разливом на пол (в противном случае, возможен его разогрев и отверждение в таре) и распределяют по поверхности слоем необходимой толщины специальной шваброй или зубчатым шпателем. Сразу после нанесения покрытие прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха. Все операции по смешению, нанесению и прокатке покрытия игольчатым валиком должны быть проведены в течение времени использования материала (рекомендуется не позже 20 - 30 мин). |
|  |  | Для перемещения по свеженалитому полу рекомендуется использовать специальные игольчатые подошвы. Неотвержденный материал смывают сольвентом или растворителем Ай-Си-Топ Сольвент. Отвержденный материал удаляют только механически. |
| Хранение |  | Оптимальные условия хранения – в сухом прохладном месте при температуре от 0 до 300С. Допускается хранение и транспортировка материала при отрицательных температурах. В этом случае материал необходимо выдержать не менее 1 суток при температуре нанесения. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев. |
| Специальные указания |  | необходимо предохранять материал и нанесенное покрытие (до его отверждения) от воздействия воды и конденсирующейся атмосферной влаги в местах интенсивного воздействия солнечного света и УФ излучения возможно изменение цвета покрытия, при этом не происходит ухудшения его эксплутационных и защитных свойств. |
| Меры безопасности |  | материал содержит амины при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу при попадании на открытые участки кожи промыть большим количеством воды с мылом |

#### Группа компаний Ай-Си-Ти

#### 105 066 Россия Москва, ул. Александра Лукьянова, 9/23, стр. 2

Тел/факс (495) 229 44 31

Интернет:  http://www.stroyhim.com

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение.

Приведенные сведения соответствуют времени издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

# Text boxes

Лист технической информации от 9 декабря 2004 г.

Ай-Си-Топ Компаунд ЭП 01 Двухкомпонентная цветная эпоксидная композиция для устройства наливных полов ТУ 2243-001-18254055-00