| Описание |  | Двухкомпонентная эпоксидная саморастекающаяся цветная композиция для устройства наливных полов с повышенной паропроницаемостью и матовой поверхностью. Материал образует жесткое химически стойкое покрытие с высокой ударопрочностью. Благодаря повышенной паропроницаемости материал можно наносить на свежие стяжки и бетоны, а также основания с плохой гидроизоляцией. Материал не содержит органических растворителей и пластификаторов. |
| --- | --- | --- |
| Применение |  | Применяется для устройства наливного бесшовного пола внутри всех типов помещений - там, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола, в том числе в условиях повышенной влажности и при необходимости обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований: промышленные цеха, торговые, подсобные и складские помещения пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания, спортивные сооружения помещения с повышенными декоративными требованиями: торговые и выставочные залы, телестудии Имеет высокую стойкость к истиранию и химическую стойкость. В некоторых случаях допускается применение снаружи помещений. |
| Преимущества |  | матовая поверхность высокая паропроницаемость практичность, долговечность, гигиеничность и простота уборки прекрасная растекаемость и простота нанесения химическая стойкость и влагостойкость | отсутствие "выпотевания" отвердителя и отсутствие характерного запаха амина высокая адгезия покрытия к минеральным основаниям прекрасный внешний вид и многообразие дизайнерских решений очистка инструмента водой |
| Дополнитель-ные возможности |  | возможность создания многоцветных покрытий. | посыпка цветными чипсами придание антискользящих свойств – посыпка резиновой крошкой, кварцевым песком или цветным кварцем |
| Технические |  | Основа материала | двухкомпонентная водоэмульсионная эпоксидная смола |
| данные |  | Соотношение компонентов А : Б, по массе | 9,5 : 1 |
|  |  | Плотность смеси А + Б, кг/л | 2,0 |
|  |  | Время использования при 20 0С, минуты | 40 |
|  |  | Время отверждения при 20 0С: | - можно ходить, часы - полная механическая нагрузка, сутки - химическая нагрузка, сутки | 24 3 -5 14 |
| Цвета |  | По карте цветов ICT. Цвета на заказ - для партии больше 1 тонны материала. |
| Расход |  | 2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм, допустимая толщина нанесения - 0,8 - 5 мм. Рекомендуемая толщина - 1,5мм, при этом расход составит – 3кг/м2 |
| Упаковка |  | Комплектная упаковка - 25 кг (комплект из двух пластиковых ведер). |
| Подготовка основания |  | Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы. |
| Пожарные характеристики материала: |  | Подготовка основания и принципы нанесения материала описаны в инструкциях “Инструкция по подготовке основания и нанесению полимерных систем защиты поверхности пола” и "Инструкция по нанесению полимерных наливных полов". |
| Г2 (умеренно горючий) РП2 (умеренно распространяющий пламя) |  | Требования к основанию: чистое, отсутствие на поверхности грязи, пыли, масел, жиров и других снижающих адгезию веществ прочное (проектная прочность: на сжатие не менее 25 Н/мм2 (М 250), на отрыв не менее 1,5 Н/мм2) каверны, сколы, трещины должны быть отремонтированы. |
| В2 (умеренновос- |  | Грунтование |
| пламеняемый) |  | Проблемные основания |
| Д2 (умеренная) Т2 (умеренноо-пасный по токсичности продуктов сгорания) |  | Свежие основания и основания повышенной влажности | Ай-Си-Топ Праймер ЭП 01 ВЭ в один слой с целью уменьшения неоднородности впитывания воды и как результат–уменьшение вероятности образования шагрени на поверхности |
|  |  | Основания с опасностью капиллярного подъема воды в процессе нанесения и эксплуатации покрытия | С целью обеспечения максимальной паропроницаемости грунтование производят Ай-Си-Топ Праймер ЭП 01 ВЭ или самим материалом, при необходимости материал разбавляют на 5 – 7 % водой, но не больше. Воду вводят после смешения компонентов. При попадании воды в нанесенный, но неотвержденный материал, в течение 2 часов после его нанесения возможно появление разнотонности покрытия в некоторых цветах. В этом случае консультируйтесь с поставщиком по вопросу выбора подходящего цвета (фисташковый и моноцвета: зеленый, краснокоричневый). |
|  |  | Основания нормального качества, не требущие паропроницаемости покрытия |
|  |  | качественный бетон | Ай-Си-Топ Праймер ПУ 01 |
|  |  | сильно впитывающий бетон | Ай-Си-Топ Праймер ПУ 04 |
|  |  | Загрунтованное основание должно блестеть и не впитывать жидкость. Материал наносят не позднее, чем через 24 часа после грунтования. |
| Нанесение |  | Перед нанесением тщательно перемешивают компонент А (цветной материал в упаковке большего объема) электродрелью с мешалкой, затем при перемешивании вливают тонкой струей под мешалку компонент Б (вязкая жидкость) и тщательно перемешивают фрезерной мешалкой. Рекомендуется использовать смесители с высокими оборотами вращения (900-1000 об/мин). При перемешивании требуется качественно диспергировать компонент Б в компоненте А, в противном случае, на поверхности материала образуются капли смолы. После начала добавления компонента Б время перемешивания не должно превышать 3 минут. |
| Контроль качества диспергирования: останавливают вращение мешалки и наблюдают за поверх-ностью материала. Появление на поверхности темных капель говорит о недостаточном качестве диспергирования компонента Б в компоненте А (капли проявляются доста-точно быстро – еще до полной остановки вращения материала). |  |  |
|  |  | После смешения материал сразу наносят разливом на пол, (иначе возможен его разогрев и отверждение в таре) и распределяют по поверхности слоем необходимой толщины специальной шваброй или шпателем. Сразу после нанесения покрытие прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха. Все операции по смешению, нанесению и прокатке покрытия игольчатым валиком должны быть проведены в течение времени использования материала (рекомендуется не позже 20 - 30 мин). |
|  |  | Для перемещения по свеженалитому полу рекомендуется использовать специальные игольчатые подошвы. Неотвержденный материал смывают водой или растворителем Ай-Си-Топ Сольвент. Отвержденный материал удаляют только механически. |
| Хранение |  | В сухом прохладном месте при температуре выше 5 до 250С. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке - 6 месяцев. |
| Специальные указания |  | необходимо предохранять материал и покрытие (до его отверждения) от воздействия воды и конденсирующейся атмосферной влаги в местах интенсивного воздействия солнечного света и УФ излучения возможно изменение цвета покрытия, при этом не происходит ухудшения его эксплутационных и защитных свойств. |
| Меры безопасности |  | материал содержит амины при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу при попадании на открытые участки кожи промыть большим количеством воды с мылом |
| Дополнитель-ная информация |  | Информационный лист «Опыт применения материала Ай-Си-Топ Компаунд ЭП 02 ВЭ для решения сложных задач» |

#### Группа компаний Ай-Си-Ти

#### 105099, Россия, Москва, ул. Лукьянова, 9/23, стр. 2

(495) 229-44-31

Интернет:   http://stroyhim.com

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение

Приведенные сведения соответствуют времени издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому заопределение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

# Text boxes

## Лист технической информации от 26 января 2005  г.

##### Ай-Си-Топ Компаунд ЭП 02 ВЭ

Матовая двухкомпонентная цветная эпоксидная композиция для устройства наливных паропроницаемых полов

# ТУ 2243-014-18254055-01