| Краска прошла сертификация и одобрена производителем сырья компанией ELIOKEM (Франция), ранее подразделение компании GOOD YEAR (Франция). |
| --- |
| Описание |  | Фасадная органорастворимая дышащая краска для наружных работ. Изготовленная на основе акриловых смол (Pliolite) Плиолайт . |
| Применение |  | Применяется для окраски фасадов из минеральных материалов таких как: бетон цементно-песчаная и известковая штукатурка силикатный и красный кирпич Окраску возможно проводить как при положительных, так и при отрицательных температурах. |
| Преимущества |  | длительный срок службы и светостойкость микропористость пленки покрытия, позволяющая поверхности «дышать» высокая адгезия к практически любым минеральным основаниям возможность проведения работ при любых погодных условиях способность к самоочищению минимальные требования к подготовке основания Подробное описание свойств фасадной краски Ай-Си-Топ Плио смотрите в Информационном листе «Фасады без проблем» |
| Технические |  | Вязкость при 200 С, мПа.с | 2000 - 4000 |
| данные |  | Укрывистость, г/м2 | 75 - 120 |
|  |  | Время сушки при 200С до степени 3, не более, мин | 60 |
|  |  | Устойчивость к воздействию атмосферных осадков при 20 0С, без изменений, мин | через 30 |
|  |  | Водостойкость при погружении в воду, без изменений, не менее, часы | 72 |
|  |  | Расход краски при двухслойном покрытии, г/м2:* - в летнее время - в зимнее время | 300 400 |
|  |  | Температура воздуха при нанесении, оС | от -15 до + 40 |
|  |  | *Расход приведен при нанесении валиком. При нанесении распылением расход определяется экспериментальным путём. |
| Цвета |  | По карте цветов "Ай-Си-Ти", каталогам «SOFRAMAP» и «Московская палитра». |
| Подготовка основания |  | Новые основания Благодаря высокой адгезии к любым минеральным основаниям подготовка основания не требует особых процедур. Для новых оснований достаточно двухслойной окраски. Специального грунтования, как правило, не требуется. Ремонт фасадов Удаляют отслаивающуюся старую краску. Дефектные поверхности шпаклюют. |
| Нанесение |  | Краску наносят в два слоя меховым валиком или распылением. Краску для первого слоя разбавляют растворителем (уайт-спирит) на 5 – 30 % в зависимости от поглощающей способности основания. Чем меньше поглощает основание, тем больше следует разбавить краску. Разбавленная краска лучше проникает вглубь основания и обеспечивает высокую адгезию к нему. Следующий слой краски можно наносить только после полного высыхания предыдущего слоя. При низких температурах время сушки возрастает. Краска имеет удобную для нанесения консистенцию, не разбрызгивается при нанесении валиком. В случае увеличения вязкости при хранении краску можно разбавить уайт-спиритом не более чем на 10 %. |
| Упаковка |  | Ведра по 16 кг. |
| Хранение |  | В сухом прохладном месте при температуре не ниже - 100С. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке - 12 месяцев. |
| Меры безопасности |  | материал содержит летучие органические растворители при работе нельзя пользоваться открытым огнем, курить, принимать пищу при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу при попадании на открытые участки кожи промыть большим количеством воды с мылом |

Лиценция на право пользования торговой марки Pliolite

Группа компаний Ай-Си-Ти,

#### 107140, Москва, 1-ый Красносельский пер., д. 7/9а, стр. 11

Тел/факс(495) 229-44-31

Интернет:   http://www.stroyhim.com

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение.

Приведенные сведения соответствуют времени издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за

определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

# Text boxes

Лист технической информации от 18 декабря 2004 г.

##### Ай-Си-Таун Плио

#### Дышащая фасадная краска

# ТУ 5772-006-18254055-00