Лист технической информации

от 18 декабря 2004 г.

##### Ай-Си-Таун Кристалл

#### Система двухкомпонентных полиуретановых покрытий

#### для защиты минеральных поверхностей

- ТУ 2312-0012-18254055-01

Самые современные покрытия для наружных работ – это акрил-уретановые материалы. В настоящее время не существует более устойчивых к атмосферным воздействия покрытий (прозрачные лаки для автомобильных покрытий «металлик» – это тоже акрил-уретановые материалы).

| Описание |  | Материалы Ай-Си-Таун Кристалл представляют собой акриловые смолы, отверждаемые алифатическими изоцианатами, и обладают комплексом выдающихся свойств ◊ высочайшая устойчивость к атмосферным воздействиям (сохранение цвета, глянца и отсутствие меления) ◊ высокая стойкость к воздействию воды (в том числе морской и сточных вод) и атмосфере промышленных зон ◊ устойчивость к широко используемым химикатам, растворителям, дезинфицирующим и моющим средствам, УФ облучению ◊ непроницаемость для воды в сочетании с проницаемостью для паров воды ◊ прекрасный внешний вид и высокая износостойкость ◊ высокая стойкость к омылению в щелочной среде ◊ легкость удаления с поверхности рисунков и надписей, т.н. "антиграффити" ◊ стойкость к воздействию грибков, плесени и бактерий. Система покрытий Ай-Си-Таун Кристалл - идеальное решение для сложных условий эксплуатации. |
| --- | --- | --- |
| Применение |  | Материалы Ай-Си-Таун Кристалл применяются для защиты и декоративной отделки практически всех видов минеральных вертикальных поверхностей, таких как: бетон всех видов, штукатурка и ремонтные составы, керамический и силикатный кирпич, асбоцемент, шифер, гипсокартон и гипсолит. Снаружи помещений Для защиты и декоративной отделки конструкций и изделий ◊ портовые сооружения ◊ мосты, путепроводы ◊ очистные сооружения, резервуары для воды, трубы ТЭЦ ◊ фасады и цоколи зданий ◊ крупногабаритные бетонные конструкции ◊ фасадные плиты и кровельные элементы ◊ декоративные элементы и фонтаны Внутри помещений ◊ стены административных, производственных и жилых зданий с высокими декоратив- ными требованиями и подвергающиеся сильному загрязнению и износу ◊ медицинские учреждения, предприятия пищевой промышленности и питания ◊ мойки, кухни, душевые, бассейны и другие помещения с высокой влажностью (в покрытие могут вводиться биоцидные добавки) – как замена керамической плитки и гидроизолирующее покрытие ◊ лестничные площадки, холлы, подъезды, школы, детские сады, фасады и цоколи зданий - везде, где приходится удалять надписи и рисунки ◊ оранжереи и теплицы. Покрытия Ай-Си-Таун Кристалл эффективно защищают бетонные поверхности от карбонизации и воздействия воды. |

| Преимущества |  | - исключительно высокая долговечность внутри и снаружи помещений, химстойкость, износостойкость и, соответственно, низкие затраты на эксплуатацию - возможность использования любых декоративных решений - идеальное решение для тяжелых условий эксплуатации (химическая и биологическая агрессия, влажность и УФ облучение) - надежная защита бетона от карбонизации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель |  |  |  |  |  |
| Технические данные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плотность, кг/л |  |  | Материал Ай-Си-Таун Кристалл |  |  |
|  |  |  |  |  | ПУ 01 | ПУ 02 |  |
|  |  | # Соотношение компонентов А: Б, по весу |  |  | 1,2 | 1,2 |  |
|  |  | # Содержание нелетучих веществ, масс. % |  |  | 12 : 1 | 11 : 1 |  |
|  |  | # Время использования материала после смешения при 230С, час |  |  | 73 | 76 |  |
|  |  | # Внешний вид |  |  | 5 | 4 |  |
|  |  | # Время отверждения при 200С и 70 % влажности воздуха: |  |  | глянцевая | шелк-матовая |  |
|  |  | от пыли, часы |  |  |  |  |  |
|  |  | полное отверждение, сутки |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | нанесение следующего слоя, через, часы |  |  | 48 | 48 |  |
|  |  | Разбавление растворителем Ай-Си-Топ Сольвент 02 |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  | Очистка инструмента и оборудования неотвержденный материал - Ай-Си-Топ Сольвент 02 # отвержденный материал - механически или специальные смывки |  |  |  |  |  |
| Цвета |  | Грунтовка Ай-Си-Таун Кристалл Праймер - прозрачная. Материалы Ай-Си-Таун Кристалл ПУ 01, 02 - цветные. Цвета по карте цветов. Для партии материала более 200 кг - цвета на заказ. На прилегающих участках следует использовать материал одной партии. |  |  |  |  |  |
| Условия нанесения |  | Температура воздуха и основания при проведении работ - + 5 - +25 0С. Относительная влажность воздуха - не более 80 %. |  |  |  |  |  |
| Подготовка основания |  | Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы. Перед нанесением основание очищают от грязи и пыли. Требования к основанию: - прочное, чистое и сухое (влажность основания не более 4 масс. %) - отсутствие на поверхности жиров, масел, цементного молочка, железнения и других снижающих адгезию загрязнений - дефекты поверхности должны быть отремонтированы, не рекомендуется наносить материал на масляные шпатлевки. Старые минеральные основания для открытия пор рекомендуется травить кислотой. |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы Ай-Си-Таун Кристалл являются двухкомпонентными, требуют тщательного смешения компонентов перед нанесением и ограниченный срок использования после смешения. |  |  |  |  |  |
| Подготовка материала к работе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал смешивают только в чистой таре. Тщательно перемешивают компонент А (большая упаковка). Затем в него вливают отвердитель и тщательно перемешивают низкооборотной дрелью с мешалкой, обращая особое внимание на перемешивание материал у дна и стенок. С начала смешения начинают отсчет времени использования материала. |  |  |  |  |  |
| ### Нанесение |  | Грунтовка Ай-Си-Топ Праймер ПУ 01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Наносят валиком. Расход зависит от качества основания. |  |  |  |  |  |
|  |  | основания нормального качества | 1 слой - 100 – 200 г/м2, например, бетон марки В 35 требует 100 –150 г/м2 |  |  |  |  |
|  |  | плотные, плохо поглощающие основания | разбавляют для лучшего проникновения в основание, расход менее 150 г неразбавленного материала/ м2 |  |  |  |  |
|  |  | сильно поглощающие основания |  |  |  |  |  |
|  |  | очень слабые основания | при необходимости наносят второй слой, неравномерно поглощающие основания грунтуют до получения одного тона, расход может составлять до 250 г/м2 и больше |  |  |  |  |
|  |  | ###### Основной слой Ай-Си-Таун Кристалл ПУ 01 Расход при нанесении валиком или кистью – 100 –200 г/м2. При нанесении распылением материал разбавляют до необходимой вязкости. На следующий день можно наносить финишный слой покрытия Ай-Си-Таун Кристалл ПУ 01 или 02. | Наносится в два слоя по загрунтованному основанию с расходом 150 г/м2 на слой. |  |  |  |  |
|  |  | ###### Финишный слой с шагреневым эффектом Ай-Си-Таун Кристалл ПУ 02 Расход составляет 150 –250 г/м2. При нанесении валиком покрытие не разбавляют. Получаемая структура зависит от валика и скорости прокатки. При нанесении распылением покрытие разбавляют до необходимой вязкости. При нанесении с увеличенным соплом и при пониженном давлении воздуха можно добиться эффекта капель. При необходимости нанесения толстых слоев – безвоздушным распылением можно наносить до 500 г/м2. |  |  |  |  |  |
| Упаковка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ай-Си-Таун Кристалл ПУ 01 - 16 кг |  |  |  |
|  |  |  |  | Ай-Си-Таун Кристалл ПУ 02 - 16 кг |  |  |  |
| Хранение |  | В сухом прохладном месте при температуре выше 00С. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке - 6 месяцев. |  |  |  |  |  |
| Специальные указания |  | - покрытие реагирует с водой и влагой воздуха, поэтому необходимо предохранять материал и покрытие (до его отверждения) от воздействия воды и конденсирующейся атмосферной влаги. Образование дефектов покрытия является признаком повышенной влажности основания или конденсации влаги из воздуха на неотвержденном покрытии. |  |  |  |  |  |
| Меры безопасности |  | - материал содержит изоциананты и летучие органические растворители - при работе нельзя пользоваться открытым огнем, курить, принимать пищу - при попадании в глаза промыть большим количеством воды с мылом и обратиться к врачу |  |  |  |  |  |

#### Группа компаний Ай-Си-Ти,

#### 107140, Россия, Москва, 1-ый Красносельский пер-к, д,7/9а, стр. 11

#### Тел/факс (495) 229 44 31

Сайт : http://www.stroyhim.com, е-mail: alla@ict.to

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение.

Приведенные сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за

определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.