Лист технической информации

от 19 декабря 2004 г.

При проведении работ следует руководствоваться требованиями СНиП  и отраслевых норм и правил по проведению

антикоррозионной защиты и Инструкции № 3 «Подготовка стальных поверхностей».

Системы защитных покрытий описаны в Информационном листе «Антикоррозионные покрытия Ай-Си-Техно Антикор».

| Область применения | Используется в качестве антикоррозионной грунтовки протекторного действия в системах защиты Ай-Си-Техно Антикор стальных конструкций всех типов, эксплуатируемых в условиях атмосферной, подземной и морской коррозии: металлические строительные конструкции, мосты и эстакады инженерные и гидротехнические сооружения энергетические и промышленные установки, линии электропередач морская, строительная техника и транспортные средства судостроение. Материал содержит цинковую пыль. Обеспечивает антикоррозионную защиту конструкций при однослойном нанесении, может использоваться без дополнительных слоев как защита металла при транспортировке. Покрытие толщиной 50 – 100 мкм обеспечивает защиту при хранении на открытом воздухе в течение 2 -3 лет и сохранность при перевозке морским транспортом. Материал пригоден для покрытия оцинкованных поверхностей. |
| --- | --- |
| Преимущества | высокие антикоррозионные свойства высокая адгезия к металлу высокая механическая прочность и гибкость покрытия устойчивость к атмосферным воздействиям, морской и пресной воде, маслам, жирам и органическим растворителям возможность нанесения в тяжелых погодных условиях простота применения |
| Особенности | Применяется при влажности воздуха от 30 до 98 отн. % и температуре воздуха до - 10 0С, в том числе при температуре ниже точки росы. |

| Технические данные |  |
| --- | --- |
| Основа материала | отверждающийся влагой полиуретановый преполимер и цинковая пыль |
| Цвет | серый |
| Плотность, г/см3 | 1,7 |
| Сухого остатка, масс. % | 77 |
| Термостабильность покрытия | до + 1200С без механических нагрузок, не менее 900С при мех нагрузках |
| Упаковка | 16 кг |
| ъ |  |
| Срок хранения | 6 месяцев в ненарушенной заводской упаковке в сухом месте при температуре +50С….+300С |

| Указания по применению |  |
| --- | --- |
| Рекомендуемая температура при нанесении | -10 -+ 40 0С |
| Относительная влажность воздуха | 30 - 98 отн. % |
| Подготовка поверхности | Стальные конструкции: пескоструйная обработка до степени 2,5. Новый металл: обезжиривание моющими составами Оцинкованная сталь: отсутствие снижающих адгезию веществ ( жиры, масла, пыль, грязь, продукты коррозии цинка (белая пыль) и т.п.). Прочно связанные с поверхностью продукты коррозии и старые покрытия обрабатывать материалом Ай-Си-Топ Пенетрирующий Праймер. |
| Подготовка материала к работе | тщательно перемешать |
| Растворитель | Растворитель Ай-Си-Топ Сольвент. При длительном хранении может повышаться вязкость, в этом случае материал осторожно разбавляют растворителем. |
| Способ нанесения | кисть, валик | вязкость при поставке |
|  | пневматическое распыление | разбавляют до рабочей вязкости, используется сопло 1,5 – 1,8 мм, давление 3 – 5 атм |
|  | безвоздушное распыление | вязкость при поставке, сопло 0,4 мм, давление 150 –160 атм |
| Время сушки при 200С и 75 % влажности воздуха | сухое на ощупь | приблизительно 2 час |
|  | нанесение следующих слоев | приблизительно через 2 часа, но не позже 24 часов |
| Расход/ толщина пленки | 100 – 150 г/м2 / 50 -100 мкм в зависимости от способа нанесения |
| Укрывистость (теоретическая) | 70 мкм, гладкое основание – 10 м2/л или 6,6 м2/кг |
| Расход практический | определяется на объекте с учетом потерь краски |
| Совместимость | Ай-Си-Техно Пенетрирующий Праймер, Покрытие ПУ, Финиш ПУ, эпоксидные, и другие виды покрытий |
| Свойства отвержденного покрытия |  |
| Прочность при ударе по прибору У-1А, ГОСТ 4765 | 50 см прямой и обратный удар |
| Адгезия, ГОСТ 15140 | 1 балл |
| Гибкость на стержне диаметром по шкале гибкости ШГ-1, ГОСТ 6806 | 1 мм |
| Срок службы системы Ай-Си-Техно Праймер ПУ, не менее | 3 года |

| Техника безопасности |  |
| --- | --- |
| Материал содержит органические растворители. Огнеопасно. |
| Материал содержит изоцианаты. |
| Запрещается принимать пищу, пить и курить во время работы. |
| Не допускается вдыхание аэрозолей при нанесении покрытий. |
| Избегать попадания на кожные покровы и в глаза. |

В настоящем листе технической информации приведены рекомендации, которые могут изменяться в зависимости от конкретного объекта. Приведенные данные по применению являются ориентировочными. Практические величины определяются непосредственно на объекте.

#### Группа компаний Ай-Си-Ти

#### 105066, Россия, Москва, ул. Александра Лукьянова, 9/23, стр. 2

Тел/факс (495) 229-44-31;

Интернет:   http://www.stroyhim.com

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение.

Приведенные сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за

определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

# Text boxes

##### Ай-Си-Техно™ Праймер ПУ 01

Однокомпонентная полиуретановая цинксодержащая грунтовка протекторного действия ТУ 2324-021-18254055-2003