Лист технической информации

от 19 декабря 2004 г.

При проведении работ следует руководствоваться требованиями СНиП,  отраслевых норм и правил по проведению  антикоррозионной защиты и Инструкции № 3 «Подготовка стальных поверхностей».

| Область применения | Используется в качестве финишного светостойкого покрытия в системах защиты металлических конструкций, эксплуатируемых в условиях атмосферной, подземной и морской коррозии: металлические строительные конструкции, мосты и эстакады инженерные и гидротехнические сооружения энергетические и промышленные установки, линии электропередач морская, строительная техника и транспортные средства судостроение. Обеспечивает хорошую атмосферостойкость и высокую стойкость к пресной и морской воде, атмосфере промышленных зон, растворам неорганических реагентов. Может применяться в качестве изолирующего защитного и декоративного покрытия для минеральных и деревянных поверхностей с комбинации с грунтовками Ай-Си-Топ Праймер ПУ. Срок эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата не менее 15 лет. Покрытие Ай-Си-Техно Финиш ПУ 01 рекомендуется для выполнения высоко-декоративных изолирующих покрытий минеральных поверхностей и дерева, в том числе, заменяющих керамическую плитку, и покрытий «антиграффити». |
| --- | --- |
| Преимущества | высокая адгезия к металлу, минеральным поверхностям и дереву высокая атмосферостойкость высокая механическая прочность и гибкость покрытия устойчивость к атмосферным воздействиям, морской и пресной воде, маслам, жирам и органическим растворителям длительное время жизни при нанесении малое время сушки |
| Особенности | Применяется при температурах от -10 до + 30 0С и температуре на 30 С выше температуры точки росы. |

| Технические данные |  |
| --- | --- |
| Основа материала | акриловая смола, отверждаемая изоцианатом |
| Цвет | по карте цветов ICT и под заказ |
| Соотношение компонентов при смешении, А : Б, масс. части | 8,2 : 1 |
| Вид поверхности | глянцевая |
| Плотность, г/см3 | 1,5 |
| Сухой остаток, масс. % | 71 |
| Термостабильность покрытия | до + 1200С без механических нагрузок, не менее 900С при мех нагрузках |
| Упаковка | 16 кг |
| ъ |  |
| Срок хранения | 6 месяцев в ненарушенной заводской упаковке в сухом месте при температуре - 100С….+300С |

| Указания по применению |  |
| --- | --- |
| Условия нанесения | -10 - +30 0С |
| Подготовка поверхности | Стальные конструкции: пескоструйная обработка до степени 2,5. Новый металл: обезжиривание моющими составами, щелочное травление Оцинкованная сталь: отсутствие снижающих адгезию веществ ( жиры, масла, пыль, грязь, продукты коррозии цинка (белая пыль) и т.п.) |
| Подготовка материала к работе | тщательно перемешать компоненты |
| Растворитель | Растворитель Ай-Си-Топ Сольвент. При длительном хранении может повышаться вязкость, в этом случае материал осторожно разбавляют растворителем. |
| Способ нанесения | кисть, валик | вязкость при поставке |
|  | пневматическое распыление | разбавляют до рабочей вязкости, используется сопло 1,5 – 1,8 мм, давление 3 –5 атм |
|  | безвоздушное распыление | вязкость при поставке, сопло 0,4 мм, давление 150 –160 атм |
| Время использования материала после смешения при 200, часы | 4 - 5 |
| Время сушки при 200С | сухое «от пыли» | приблизительно 50 минут |
|  | сухое на ощупь | приблизительно 1,5 часа |
|  | нанесение следующих слоев | приблизительно через 3 часа, но не позже 24 часов |
| Толщина слоя, мкм | 50 -150 в зависимости от способа нанесения |
| Теоретический расход* | 50 мкм, гладкое основание – 7,5 м2/л или 5 м2/кг |
| Совместимость | Ай-Си-Техно Пенетрирующий Праймер, Праймер ПУ, Покрытие ПУ, Ай-Си-Топ Праймер ПУ |
| Свойства покрытия |  |
| Прочность при ударе по прибору У-1А, ГОСТ 4765-73 | 50 см прямой и обратный |
| Прочность при изгибе по ШГ-1, ГОСТ 6806-73, не более | 1 мм |
| Адгезия, ГОСТ 15140-78, метод 2 | 1 балл |
| Блеск по ФБ-2, ГОСТ 896-69, не менее | 50% |
| Твердость по маятнику М-3, ед | 0,6 |
| Срок службы системы Ай-Си-Техно Праймер ПУ – Покрытие ПУ 01 | не менее 15 лет |

Техника безопасности

Материал содержит органические растворители. Огнеопасно.

Материал содержит изоцианаты.

Запрещается принимать пищу, пить и курить во время работы.

Не допускается вдыхание аэрозолей при нанесении покрытий.

Избегать попадания на кожные покровы и в глаза.

Примечание.

* - укрывистость на гладком металлическом основании без потерь.

В настоящем листе технической информации приведены рекомендации, которые могут изменяться в зависимости от конкретного объекта. Приведенные данные по применению являются ориентировочными. Практические величины определяются непосредственно на объекте.

#### Группа компаний Ай-Си-Ти

#### 105066, Россия, Москва, ул. Александра Лукьянова, 9/23, стр. 2

Тел/факс (495) 229-44-31; Интернет:   http://www.stroyhim.com

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение.

Приведенные сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за

определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

# Text boxes

##### Ай-Си-Техно™ Финиш ПУ 01

Двухкомпонентное акрил-уретановое финишное покрытие

# ТУ 2312-023-18254055-2001