ЛТИ Ай-Си-Топ Биндер ММА 03 от 9 октября 2008 г.

Ай-Си-Топ Биндер ММА 03

ТУ 2257-040-18254055- 2003

Метилметакрилатное связующее для приготовления грунтовок

Описание материала

Прозрачное связующее на основе метилметакрилата (ММА), отверждается путем введением инициатора Ай-Си-Топ Хартер ММА 01.

Связующее Ай-Си-Топ Биндер ММА 03 применяется для:

1. грунтования минеральных оснований

2. защиты минеральных строительных материалов от природных и техногенных воздействий.

Материал поставляется в виде прозрачной жидкости. Составы для выполнения покрытий на его основе приготавливаются на строительной площадке.

Свойства материала

- высокая скорость отверждения даже при отрицательных температурах;

- низкая вязкость;

- высокая стойкость к ультрафиолету и атмосферным воздействиям;

- высокая адгезия.

Свойства получаемых покрытий

- высокая механическая прочность и химическая стойкость;

- не содержит органических растворителей;

- высокая стойкость к воздействию УФ-излучения, воды и циклов замораживания-размораживания;

- высокая межслойная адгезия.

Применение материала

В качестве грунтовки: в чистом виде и в виде смесей с наполнителями для упрочнения, закрытия пор минеральных материалов и оснований: бетона, стяжки, магнезиальных материалов, асбошифера, ДСП и т.п. и повышения адгезии к последующим наносимым акриловым покрытиям.

В качестве защиты минеральных строительных материалов и конструкции: в чистом виде и виде смесей с наполнителями и, при необходимости, пигментами.

Технические данные

| Основа материала | метилметакрилатный полимер |
| --- | --- |
| Внешний вид | желтоватая низковязкая жидкость |
| Плотность, кг/л | 1,01 |
| Вязкость по ВЗ-6, сек | 15 - 20 |
| Температура вспышки, 0С | 12 |
| Свойства материала Ай-Си-Топ Биндер ММА 03 после отверждения |
| Прочность на разрыв, МПа | 145 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 5 |
| Модуль Юнга при разрыве, МПа | 2800 |

Упаковка и хранение

Металлическое ведро – 10 и 20 кг, металлическая бочка – 200 кг. Хранение в сухом прохладном месте.

Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 3 месяца.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы.

Требования к основанию: прочность на сжатие не менее - 200 кгс/см2, прочность основания на отрыв – не менее 1,5 Н/мм2, основание должно быть сухое чистое и не содержать следов пыли, масел, жиров и других снижающих адгезию веществ.

Подготовка основания и принципы нанесения материала описаны в инструкциях: "Инструкция по подготовке основания и нанесению полимерных систем защиты поверхности пола", "Инструкция по нанесению материалов серии Ай-Си-Топ" и “Инструкция по применению метилметакрилатных материалов серии Ай-Си-Топ Биндер ММА“.

Отверждение материала

Для отверждения материала вводят инициатор Ай-Си-Топ Хартер ММА 01. Количество инициатора зависит от температуры поверхности пола. При температуре 00С и ниже вводят дополнительное количество катализатора, ускоряющего отверждение. Необходимое количество инициатора приведено ниже в таблице. Количество инициатора и катализатора всегда приводится в расчете на чистое связующее Ай-Си-Топ Биндер ММА 03.

Недопустимо непосредственное смешение инициатора и катализатора.

Внимание! Сначала в материал вводится катализатор. После тщательного перемешивания материала с катализатором вводят инициатор Ай-Си-Топ Хартер ММА 01.

| Температура пола, °С | Количество инициатора для отверждения в зависимости от температуры пола, масс. % от связующего Ай-Си-Топ Биндер ММА 03 | Время переработки, мин | Время отверждения, мин |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ай-Си-Топ Хартер ММА 01 |  |  |
| +30 | 2 | 11 – 13 | 18 – 20 |
| +20 | 3 | 15 – 20 | 23 – 25 |
| +10 | 5 | 15 – 20 | 25 – 30 |
| +5 | 6 | 15 – 20 | 25 – 35 |
| 0 | 8 | 12 – 15 | 18 – 25 |
| 0 – -25 | Обращайтесь к менеджерам за консультациями |

Применение материала

Стандартная грунтовка для ММА систем – на основе материала Ай-Си-Топ Биндер

ММА 03 с наполнителем.

Состав: связующее Ай-Си-Топ Биндер ММА 03 – 50 масс. %

наполнитель Ай-Си-Топ Филер МБ 15 - 50 масс. %.

Нанесение: меховой валик, резиновый шпатель, металлический шпатель, швабра. При нанесении грунтовки шпателем или шваброй следует для выравнивания толщины слоя грунтовки прокатать поверхность меховым валиком.

Расход: не менее 400 – 500 г/м2 в зависимости от пористости основания. На сильно впитывающих основаниях может потребовать нанесение второго слоя грунтовки.

В случае полного впитывания грунтовки и появления на поверхности белесого налета необходимо повторное нанесение грунтовки.

Правила грунтования

- при нанесении грунтовки с расходом меньше указанного возможно нарушение отверждения материала.

- при нанесении грунтовки шпателем или шваброй следует для выравнивания толщины слоя грунтовки сразу же прокатать поверхность меховым валиком. Прокатка поверхности валиком спустя значительное время после нанесения слоя грунтовки может привести к недоотверждению покрытия.

- на сильно впитывающих основаниях может потребоваться нанесение второго слоя грунтовки.

- в случае больших перерывов в работе (более 6 часов) между грунтованием и нанесением следующих слоев рекомендуется посыпка свеженанесенной грунтовки сухим кварцевым песком (0,4 - 0,7 мм).

- при укладке вне помещений и в помещения, полы которых подвергаются интенсивному воздействию воды и тепловым ударам рекомендуется посыпать свеженанесенную грунтовку песком (фракция 0,3 – 0,8 мм).

Указания по подготовке и нанесению материала

Перед нанесением материал выдерживают в помещении, где будут проводить нанесение, до выравнивания температуры материала с температурой на объекте.

1 этап: связующее Ай-Си-Топ Биндер ММА перед применением перемешивают. Если при хранении произошло выделение парафина, необходимо перемешать материал до равномерного распределения парафина в объеме материала.

2 этап: вводят в состав необходимое количество инициатора Ай-Си-Топ Хартер ММА 01. Количество вводимого инициатора определяется температурой основания. Количество инициатора указано в таблице.

Дозировать инициатор можно по весу или по объему. При дозировании катализатора по объему следует считать, что в 1 мл (см3) содержится 0,634 г инициатора. Время перемешивания материала с инициатором не должно превышать 30 секунд.

3 этап: составы на основе материалов Ай-Си-Топ Биндер ММА готовят непосредственно на строительной площадке введением необходимых наполнителей и пигментов. В связующее засыпают при включенной мешалке наполнители и пигменты и тщательно перемешивают. Особое внимание уделяется тщательному перемешиванию цветных составов, содержащих пигменты, при этом необходимо добиваться равномерного цвета всего объема материала.

Не допускается нагревание материала в процессе перемешивания. Если материал нагрелся, то его необходимо охладить.

Немедленно после окончания перемешивания материал выливают на основание полосами и распределяют слоем требуемой толщины.

Если материал оставить в емкости после смешения с инициатором, то произойдет преждевременное отверждение материала.

После введения в материал инициатора недопустимы паузы и перерывы в работе. Материал, как правило, используют порциями пол по 5 – 10 кг связующего.

Гигиеническая характеристика

После полного отверждения материал является безопасным и разрешен к применению на объектах общественного, производственного и жилого фонда.

Меры безопасности

Пары метилметакрилата пожаро- и взрывоопасны, поэтому необходимо использовать взрывозащищенный электроинструмент.

При проведении работ и в период отверждения материала нельзя пользоваться открытым огнем и курить.

- пары метилметакрилата пожаро- и взрывоопасны;

- пары метилметакрилата тяжелее воздуха;

- при проведении работ рекомендуется организовать вентиляцию и использовать средства защиты органов дыхания;

- при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу;

- при попадании на открытые участки кожи промыть большим количеством воды с мылом;

- недопустимо смешивать катализатор с инициатором.

В настоящем листе технической информации приведены рекомендации, которые могут изменяться в зависимости от конкретного объекта. Приведенные данные по применению являются ориентировочными. Практические величины определяются непосредственно на объекте.

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение. Приведенные сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за определение пригодности данного

продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

Группа компаний Ай-Си-Ти

105 066 Москва, ул. Александра Лукьянова, 9/23, стр. 2.

Тел/факс (495) 229-44-31

Сайт: www.stroyhim.com e-mail: info@stroyhim.com