ЛТИ Ай-Си-Топ Биндер ММА 10, 10Н,11,12,14, 14Н

от 9 октября 2008 г.

Ай-Си-Топ Биндер

ММА 10, 10 Н, 11, 12, 14, 14 Н

ТУ 2257-040-18254055- 2003

Метилметакрилатные связующие для устройства высонаполненных покрытий и наливных полов

Описание материала

Прозрачные связующие на основе метилметакрилата (ММА). Отверждаются путем введения инициатора Ай-Си-Топ Хартер ММА 01.

Связующее Ай-Си-Топ Биндер ММА 10, 10 Н,11, 12, 14, 14 Н применяются для:

- устройства высоконаполненных покрытий с кварцевыми песками, наносимых шпателем;

- устройства наливных полов;

- приготовления ремонтных составов и текучих полимербетонов путем; наполнения кварцевыми песками.

Материалы поставляется в виде прозрачных жидкостей. Составы для выполнения покрытий на их основе приготавливаются на строительной площадке.

Ай-Си-Топ Биндер ММА 10 - эластифицированное связующее

Ай-Си-Топ Биндер ММА 10 Н - эластифицированное связующее пониженной вязкости

Ай-Си-Топ Биндер ММА 11 - эластичное связующее

Ай-Си-Топ Биндер ММА 12 - эластичное связующее пониженной вязкости

Ай-Си-Топ Биндер ММА 14 - высокоэластичное связующее.

Ай-Си-Топ Биндер ММА 14 Н - высокоэластичное связующее пониженной вязкости.

Свойства материала

- высокая скорость отверждения даже при отрицательных температурах

- низкая вязкость

- высокая стойкость к ультрафиолету и атмосферным воздействиям

- высокая адгезия.

Свойства получаемых покрытий

- не содержит органических растворителей;

- высокая механическая прочность и химическая стойкость;

- широкие возможности для регулирования физико-механических свойств получаемых покрытий;

- рекомендуются для применения вне помещений;

- монолитность и отсутствие швов;

- высокая стойкость к ударным нагрузкам, воздействию УФ-излучения, воды и циклов замораживание-размораживание;

- высокая межслойная адгезия.

Применение материала

Материалы Ай-Си-Топ Биндер ММА 10, 10 Н, 11, 12, 14 и 14 Н применяются:

- в качестве связующих для изготовления высоконаполненных полимерных покрытий пола различных типов (при наполнении кварцевыми наполнителями);

- в качестве связующих для изготовления наливных полимерных покрытий пола;

- в качестве связующих для текучих полимербетонов.

Технические данные материалов Ай-Си-Топ Биндер ММА 10, 11, 12, 14

| Основа материала | метилметакрилатный полимер |
| --- | --- |
| Внешний вид | желтоватая низковязкая жидкость |
|  | ММА 10 | ММА 10 Н | ММА 11 | ММА 12 | ММА 14 | ММА 14 Н |
| Плотность, кг/л | 1,0 | 1,0 | 1,03 | 1,01 | 1,0 | 1,0 |
| Вязкость по ВЗ-246 (6 мм), сек | 50-60 | 7-10 | 60-70 | 10-18 | 65-65 | 9 |
| Температура вспышки, °С | 12 |
| Свойства материалов Ай-Си-Топ Биндер ММА 10, 11, 12, 14 после отверждения |
| Прочность на разрыв, МПа | 128 | 110 | 74 | 51,7 | 59 | - |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 20 | 20 | 90 | 90 | 190 | 190 |
| Модуль Юнга при разрыве, МПа | 1330 | 1200 | 80 | 76 | 32 | - |
| Остаточная деформация, % | - | - | 9,3 | - | 8,6 | - |

Упаковка и хранение

Металлическое ведро – 10 и 20 кг, металлическая бочка – 200 кг. Хранение в сухом прохладном месте.

Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 3 месяца.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы.

Требования к основанию: прочность на сжатие не менее - 200 кгс/см2, прочность основания на отрыв – не менее 1,5 Н/мм2, основание должно быть сухое чистое и не содержать следов пыли, масел, жиров и других снижающих адгезию веществ. В качестве грунтовки следует использовать материал Ай-Си-Топ Биндер ММА 03 (см. ЛТИ Ай-Си-Топ Биндер ММА 03).

Подготовка основания и принципы нанесения материала описаны в инструкциях "Инструкция по подготовке основания и нанесению полимерных систем защиты поверхности пола", "Инструкция по нанесению материалов серии Ай-Си-Топ" и “Инструкция по применению метилметакрилатных материалов серии Ай-Си-Топ Биндер ММА“.

Отверждение материала

Для отверждения материала вводят инициатор Ай-Си-Топ Хартер ММА 01. Количество инициатора зависит от температуры поверхности пола. При температуре 00С и ниже вводят дополнительное количество катализатора, ускоряющего отверждение. Необходимые количества инициатора и катализатора приведены в таблице. Количество инициатора и катализатора всегда приводится на чистое связующее Ай-Си-Топ Биндер ММА.

Внимание! Недопустимо непосредственное смешение инициатора и катализатора.

Сначала в материал вводится катализатор. После тщательного перемешивания материала с катализатором вводят инициатор Ай-Си-Топ Хартер ММА 01.

| Температура пола, °С | Количество инициатора, вводимое при отверждении в зависимости от температуры пола, масс % от связующего Ай-Си-Топ Биндер ММА 10-14 | Время переработки, мин | Время отверждения, мин |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ай-Си-Топ Хартер ММА 01 |  |  |
| +30 °С | 1,4 | 20 | 35-40 |
| +20 °С | 2,1 | 25 | 45 |
| +10 °С | 4 | 30 | 45 |
| +5 °С | 5 | 25 | 45 |
| 0 - -25 | Обращайтесь за консультациями к менеджерам |

Системы применения материалов

Высоконаполненные покрытия

Высоконаполненное покрытие с кварцевым песком (23 % - связующего) на

основе материалов Ай-Си-Топ Биндер ММА 10 Н, 12, 14 Н - толщина 3 – 5 мм

(для низковязких связующих)

Состав материала:

связующее Ай-Си-Топ Биндер ММА 10 Н или 12 или 14 Н – 23-25 масс. %

цветной кварцевые песок фракция 0,6 – 1,2 мм – 75-77 масс. %

Расход на 5 мм слоя – 8,8 кг/ м2.

Высоконаполненное покрытие с кварцевым песком (27 % - связующего) на

основе материалов Ай-Си-Топ Биндер ММА 10, 11,14 - толщина 3 – 5 мм

(для более вязких составов)

Состав материала:

связующее Ай-Си-Топ Биндер ММА 10 или 11 или 14 – 27-30 масс. %

цветной кварцевые песок фракция 0,6 – 1,2 мм – 73-70 масс. %

Расход на 5 мм слоя – 8,5 кг/ м2.

Рекомендуется:

для дополнительного выравнивания поверхности покрытия и дополнительной защиты от износа рекомендуется нанесение 1 – 2 слоев лака на основе материала Ай-Си-Топ Биндер ММА 02.

Нанесение.

Нанесение производят на загрунтованное материалами на основе Ай-Си-Топ Биндер ММА 03 основание.

Смесь вываливают на пол полосой и растаскивают ракелью слоем нужной толщины. Затем легкими движениями приглаживают материал шпателем или кельмой со скругленными краями, заполняя царапины от упоров ракели.

Нанесение покрытия начинают из дальнего угла помещения. Нанесение ведут

непрерывно, так чтобы при укладке следующей порции материала предыдущая порция уложенного материала еще не отвердилась.

После введения в материал инициатора недопустимы паузы и перерывы в работе.

Некоторые замечания.

- Содержание связующего может быть увеличено, при этом поверхность получаемого покрытия будет более ровной.

- Для удобства проведения работ и получения качественного покрытия необходимо использовать только качественные сухие пески необходимого фракционного состава. Наличие в песке пыли недопустимо.

- Для устройства покрытий могут использоваться и другие фракции песка. Обязательно делайте предварительные пробы.

- Толщина покрытия не должно быть менее 3-х кратной величины верхнего предела фракции.

Наливные полы

Наливные покрытия (33 % - связующего) на основе материалов Ай-Си-Топ Биндер

ММА 10 Н, 12, 14 Н - толщина 2 - 3 мм

Состав наливного пола:

связующее Ай-Си-Топ Биндер ММА 10 Н или 12 или 14 Н - 33 масс. %

наполнитель Ай-Си-Топ Филлер МБ 15 – 45 масс. %

кварцевая пыль (50 мкм) - 20 масс. %

пигмент (Ай-Си-Топ Пигмент 01) - 2 масс. %

Расход на 1 мм слоя – 1,9 кг/ м2, стандартная толщина слоя – 2 мм.

Дополнительные операции.

Рекомендуется нанесение финишного лака на основе материала Ай-Си-Топ Биндер ММА 02.

Нанесение.

Нанесение производят на загрунтованное материалами на основе Ай-Си-Топ Биндер ММА 03 основание.

Материал, как правило, используют порциями по 10 кг.

Смесь вываливают на пол полосой и растаскивают ракелью слоем нужной толщины. Затем сразу прокатывают игольчатым валиком.

Нанесение покрытия начинают из дальнего угла помещения. Нанесение ведут непрерывно, так чтобы при укладке следующей порции материала предыдущая порция уложенного материала еще не отвердилась.

После введения в материал инициатора недопустимы паузы и перерывы в работе.

Текучие полимербетоны

Полимербетон с гладкой поверхностью (23 % - связующего) на основе

материалов Ай-Си-Топ Биндер ММА 10 Н и 12 - толщина 3 - 8 мм

Состав материала:

связующее Ай-Си-Топ Биндер ММА 10 Н или 12 или 14 Н - 23 масс. %

наполнитель кварцевая пыль - 15,4 масс. %

специальный кварцевый наполнитель - 61,4 масс. %

Расход на 1 мм толщины – 1,8 кг/ м2.

Дополнительные операции

Рекомендуется нанесение финишного лака на основе материала Ай-Си-Топ Биндер ММА 02.

Нанесение.

Нанесение производят на загрунтованное материалами на основе Ай-Си-Топ Биндер ММА 03 основание.

Материал, как правило, используют порциями по 10 кг в расчете на связующее.

Затем легкими движениями приглаживают материал шпателем или кельмой со скругленными краями, заполняя царапины от упоров ракели. Как правило, один рабочий замешивает и подносит материал, второй наносит.

Нанесение покрытия начинают из дальнего угла помещения. Нанесение ведут непрерывно, так чтобы при укладке следующей порции материала предыдущая порция уложенного материала еще не отвердилась.

После введения в материал инициатора недопустимы паузы и перерывы в работе.

Указания по подготовке и нанесению материала

Перед нанесением материал выдерживают в помещении, где будут проводить нанесение, до выравнивания температуры материала с температурой на объекте.

1 этап: связующее Ай-Си-Топ Биндер ММА перед применением перемешивают. Если при хранении произошло выделение парафина, необходимо перемешать материал до равномерного распределения парафина.

2 этап: вводят в состав необходимое количество инициатора Ай-Си-Топ Хартер ММА 01. Затем перемешивают в течении 15-25 сек. Количество вводимого инициатора определяется температурой основания. Количество инициатора указано в таблице. Дозировать катализатор можно по объему. При дозировании по объему следует считать, что в 1 мл содержится 0,634 г инициатора.

3 этап: составы на основе материалов Ай-Си-Топ Биндер ММА готовят непосредственно на строительной площадке введением необходимых наполнителей и пигментов. В связующее засыпают при включенной мешалке наполнители и пигменты и тщательно перемешивают. Особое внимание уделяется тщательному

перемешиванию цветных составов, содержащих пигменты, при этом необходимо добиваться равномерного цвета всего объема материала. Не допускается нагревание материала в процессе перемешивания. Если материал нагрелся, то

его необходимо охладить.

Немедленно после окончания перемешивания материал выливают на основание полосами и распределяют слоем требуемой толщины. Если материал оставить в емкости после смешения с инициатором, то произойдет его преждевременное отверждение.

После введения в материал инициатора недопустимы паузы и перерывы в работе.

Материал, как правило, используют порциями по 10 кг связующего.

Гигиеническая характеристика

После полного отверждения материал является безопасным и разрешен к применению на объектах общественного, производственного и жилого фонда.

Меры безопасности

Пары метилметакрила пожаро- и взрывоопасны, поэтому необходимо использовать взрывозащищенный электроинструмент.

При проведении работ и в период отверждения материала нельзя пользоваться открытым огнем и курить.

Недопустимо смешивать катализатор с инициатором – это может привести к взрыву.

- пары метилметакрилата пожаро- и взрывоопасны

- пары метилметакрилата тяжелее воздуха

- при проведении работ рекомендуется организовать вентиляцию и использовать средства защиты органов дыхания

- при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу

- при попадании на открытые участки кожи промыть большим количеством воды с мылом.

В настоящем листе технической информации приведены рекомендации, которые могут изменяться в зависимости от конкретного объекта. Приведенные данные по применению являются ориентировочными. Практические величины определяются непосредственно на объекте.

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение. Приведенные сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за определение пригодности данного

продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

Группа компаний Ай-Си-Ти

105 066 Москва, ул. Александра Лукьянова, 9/23, стр. 2.

Тел/факс (495) 229-44-31

Сайт: www.stroyhim.com e-mail: info@stroyhim.com