| Описание |  | Двухкомпонентная эпоксидная саморастекающаяся цветная композиция для устройства антистатических наливных полов с повышенной паропроницаемостью и матовой поверхностью. Материал образует жесткое химически стойкое покрытие с высокой ударопрочностью. Благодаря повышенной паропроницаемости материал можно наносить на свежие стяжки и бетоны, а также основания с плохой гидроизоляцией. Материал не содержит органических растворителей и пластификаторов. |
| --- | --- | --- |
| Применение |  | Применяется для устройства наливного бесшовного пола внутри практически всех типов помещений - там, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола, в том числе в условиях повышенной влажности и при необходимости обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований и антистатических свойств: промышленные цеха, торговые, подсобные и складские помещения пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания, спортивные сооружения помещения с повышенными декоративными требованиями: торговые и выставочные залы, телестудии |
| Преимущества |  | матовая поверхность высокая паропроницаемость практичность, долговечность, гигиеничность и простота уборки прекрасная растекаемость и простота нанесения химическая стойкость и влагостойкость | отсутствие "выпотевания" отвердителя и отсутствие характерного запаха амина высокая адгезия покрытия к минеральным основаниям прекрасный внешний вид и многообразие дизайнерских решений очистка инструмента водой |
| Дополнитель-ные возможности |  | возможность создания многоцветных покрытий. | посыпка цветными чипсами |
| Технические |  | Основа материала | двухкомпонентная водоэмульсионная эпоксидная смола |
| данные |  | Соотношение компонентов А : Б, по массе | 9 : 1 |
|  |  | Плотность смеси А + Б, кг/л | 2,0 |
|  |  | Время использования при 20 0С, минуты | 40 |
|  |  | Время отверждения при 20 0С: | - можно ходить, часы - полная механическая нагрузка, сутки - химическая нагрузка, сутки | 24 3 -5 14 |
|  |  | Объемное удельное сопротивление RV , Ом.м | 109 |
|  |  | Сопротивление утечки статического электричества с поверхности при толщине слоя 1,5 мм, Ом | на уровне 106 |
| Цвета |  | По карте цветов ICT. Цвета на заказ - для партии больше 1 тонны материала. |
| Расход |  | 2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм, рекоменндуемая толщина нанесения – 1,5 мм. Рекомендуемая толщина - 1,5мм, при этом расход составит – 3кг/м2 |
| Упаковка |  | Комплектная упаковка - 25 кг (комплект из двух пластиковых ведер). |
| Подготовка основания |  | Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы. |
|  |  | Подготовка основания и принципы нанесения материала описаны в инструкциях “Инструкция по подготовке основания и нанесению полимерных систем защиты поверхности пола” и "Инструкция по нанесению полимерных наливных полов" и лист технической информации «Система эпоксидных антистатических покрытий Ай-Си-Топ Антистатика» |
| Пожарные характеристики материала: Г2 (умеренно горючий) РП2 (умеренно распространяющий пламя) |  | Требования к основанию: чистое, отсутствие на поверхности грязи, пыли, масел, жиров и других снижающих адгезию веществ прочное (проектная прочность: на сжатие не менее 25 Н/мм2 (М 250), на отрыв не менее 1,5 Н/мм2) ровное: просвет на 2-х метровой рейке 2 мм каверны, сколы, трещины должны быть отремонтированы. |
| В2 (умеренновос- |  |  |
| пламеняемый) |  | Нанесение покрытия проводят в 4 этапа: Нанесение грунтовки Ай-Си-Топ Праймер ЭП 01 ВЭ с расходом 150 г/м2 Наклейка самоклеющейся металлической проводящей ленты. Ленту наклеивают с шагом 3 м и не более 1,5 м от стены или края помещения, обеспечив вывод ленты на заземленную шину. Ориентировочный расход 0,7-1,0 п.м / м2 (более точно количество ленты можно рассчитать, зная размеры помещения). Нанесение грунтовки Ай-Си-Топ Праймер ЭП 01 ВА с расходом 150 г/м2 Нанесение наливного пола на основе материала Ай-Си-Топ Компаунд ЭП 02 ВА расходом 3 кг/м2 в соответствии с листом технической информации. Использование стандартных материалов обеспечивает получение антистатического покрытия с сопротивлением утечки RA не более 106 Ом. |
| Д2 (умеренная) Т2 (умеренноо-пасный по токсичности продуктов сгорания) |  |  |
| Нанесение |  | Перед нанесением тщательно перемешивают компонент А (цветной материал в упаковке большего объема) электродрелью с мешалкой, затем при перемешивании вливают тонкой струей под мешалку компонент Б и тщательно перемешивают фрезерной мешалкой. Рекомендуется использовать смесители с высокими оборотами вращения (900-1000 об/мин). При перемешивании требуется качественно диспергировать компонент Б в компоненте А, в противном случае, на поверхности материала образуются капли смолы. После начала добавления компонента Б время перемешивания не должно превышать 3 минут. |
| Контроль качества диспергирования: останавливают вращение мешалки и наблюдают за поверхностью материала. Появление на поверхности темных капель говорит о недостаточном качестве диспергирования компонента Б в компоненте А (капли проявляются доста-точно быстро – еще до полной остановки вращения материала). |  |  |
|  |  | После смешения материал сразу наносят разливом на пол, (иначе возможен его разогрев и отверждение в таре) и распределяют по поверхности слоем необходимой толщины специальной шваброй или шпателем. Сразу после нанесения покрытие прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха. Все операции по смешению, нанесению и прокатке покрытия игольчатым валиком должны быть проведены в течение времени использования материала (рекомендуется не позже 20 - 30 мин). |
|  |  | Для перемещения по свеженалитому полу рекомендуется использовать специальные игольчатые подошвы. Неотвержденный материал смывают водой или растворителем Ай-Си-Топ Сольвент. Отвержденный материал удаляют только механически. |
| Хранение |  | В сухом прохладном месте при температуре 0 до 250С. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке - 6 месяцев. |
| Специальные указания |  | необходимо предохранять материал и покрытие (до его отверждения) от воздействия воды и конденсирующейся атмосферной влаги в местах интенсивного воздействия солнечного света и УФ излучения возможно изменение цвета покрытия, при этом не происходит ухудшения его эксплутационных и защитных свойств. |
| Меры безопасности |  | материал содержит амины при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу при попадании на открытые участки кожи промыть большим количеством воды с мылом |

#### Группа компаний Ай-Си-Ти

#### 105099, Россия, Москва, ул. Лукьянова, 9/23, стр. 2

(495) 229-44-31

Интернет:   http://stroyhim.com,

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение

Приведенные сведения соответствуют времени издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому заопределение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

# Text boxes

## Лист технической информации от 26 января 2005  г.

##### Ай-Си-Топ Компаунд ЭП 02 ВА

Матовая двухкомпонентная цветная эпоксидная композиция для устройства антистатических наливных паропроницаемых полов

# ТУ 2243-014-18254055-01