| Описание |  | Однокомпонентный полиуретановый клей, применяемый для склеивания разнородных материалов. Клей вспенивается при отверждении. Клей затвердевает при контакте с водой или с атмосферной влагой. Клей должен применяться там, где необходима высокая влагонепроницаемость, прочность соединения и хорошее проникновение в пористые материалы. |
| --- | --- | --- |
| Применение |  | Применяется для приклеивания пористых материалов (минеральной ваты, пенополистирола) к листовой стали, фанере, асбоцементу. Рекомендуется для склеивания "сэндич-панелей" при неавтоматизированном производстве. Скорость отверждения можно регулировать количеством вводимого катализатора. |
| Преимущества |  | высокая прочность склеивания высокая водостойкость универсальность и простота применения |
| Технические данные |  | Внешний вид: вязкая непрозрачная жидкость |
|  |  | Плотность, кг/л | 1,5 |
|  |  | Содержание нелетучих веществ, масс. %, не менее | 95,5 |
|  |  | Вязкость при 200 С, сПуаз | 8000 - 10000 |
|  |  | Время отверждения при 20°С и относительной влажности 50%, часы | 2 |
|  |  | Время схватывания (после обработки водой), мин при 20 0С | см. таблицу 2 |
|  |  | Рабочий расход при склеивании поверхностей, г/м2(мкм) | 300 - 400 (200 – 270) |
|  |  | Коэффициент расширения при вспенивании при 20 0С, разы | 7 |
|  |  | Температура вспышки, 0С, не менее | 200 |
| Подготовка поверхностей |  | Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, масла и других посторонних веществ. |
| Указания по применению |  | Перед использованием клей необходимо тщательно перемешать. Клей наносят ровным слоем валиком, шпателем или другим инструментом обычно на одну поверхность. Для ускорения отверждения и получения качественной пены свеженанесенный клей обрабатывают водой из распылителя с расходом 20 -30 г/м2. Склеенное изделие помещают в пресс для отверждения. |
| Очистка |  | Свежие пятна клея удаляют ветошью, смоченной сольвентом или уайт-спиритом. Отвержденный клей удаляют механически. |
| Упаковка |  | Металлические бочки – 250 кг, металлические ведра – 26 кг. Возможна поставка клея в двухкомпонентном вариант - катализатор поставляется в отдельной упаковке (при этом срок хранения клея увеличивается до 6 месяцев). |
| Хранение |  | В сухом прохладном месте. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 3 месяца. При хранении должно исключаться воздействие влаги. При хранении вскрытой упаковки клея следует принимать меры по предотвращению доступа влаги в тару (например - заполнение свободного пространства сухим азотом). В случае поставки катализатора в качестве второго компонента срок хранения увеличивается до 6 месяцев. Во избежании оседания наполнителя бочки с клеем следует хранить лежа. Периодически для перемешивания клея бочки перекатывают. Клей марки Ай-Си-Техно Адгезив ПУ 03 М в связи с пониженной вязкостью следует перемешивать не реже 1 раза в неделю. Остальные марки клея – не реже 1 раза в 2 недели. |
| Меры безопасности |  | работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот, при попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу при проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками |
| Внимание |  | Наши рекомендации основаны на нашем опыте и произведенных нами испытаниях. Возможны другие способы применения. |

Характеристики различных марок клея приведены в таблице.

Таблица 2.

| Наименование показателя | Ай-Си-Техно Адгезив, марок |
| --- | --- |
|  | ПУ 03 М | ПУ 03 | ПУ 03 Б | ПУ 03 Б2 |
| Плотность, г\см3 | Ок. 1,45 | Ок. 1,50 | Ок. 1,50 | Ок.1,50 |
| Плотность пены без противодавления, г\см3 | 400(50 | 160 | 160 | 160 |
| Плотность пены с противодавлением, г\см3 | - | - | 290 | 280 |
| Время гель-образования при (22(2)оС и относительной влажности воздуха 75%, мин | 165 | 19(22 | 18,0(19,3 | 13(15 |
| Время гель-образования при (22(2)оС и после сбрызгивания клея водой, мин | 75(85 | 14,5(15,5 | 11(12 | 8(10 |
| Вязкость клея по вискозиметру Хепплера, при (22(2)оС и напряжениях сдвига в пределах 10(32 г\см2, мПа(с | 4500( 6800 | 7800( 9800 | 7800( 9800 | 7800( 9800 |
| Время сжатия при (22(2)оС, мин | 210(270 | 43(48 | 30(38 | 27(34 |
| Время сжатия при (43(2)оС, мин | - | 14(22 | 13(19 | 12(15 |
| Сухой остаток, %масс. | 95,5 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |

Примечание: возможна адаптация клея под требования вашей технологии.

Технологические свойства клея Ай-Си-Техно Адгезив ПУ 01 в зависимости от концентрации

катализатора при температуре 22+20 С и отн. влажности 75 % приведены на графике (стр. 3).

Группа компаний Ай-Си-Ти

107 140, Москва, ул. Малая Красносельская, 2/8, к. 7

Тел/факс: (495) 229-44-31

Сайт : http://www.stroyhim.com

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение.

Приведенные сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за

определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

# Text boxes

Лист технической информации

от 19 декабря  2004 г.

##### Ай-Си-Техно Адгезив ПУ 03

Однокомпонентный вспенивающийся полиуретановый клей

# ТУ 2252-011-18254055-01