| Описание |  | Однокомпонентный полиуретановый клей, применяемый для склеивания разнородных материалов. Клей вспенивается при отверждении. Клей затвердевает при контакте с водой или с атмосферной влагой. Клей должен применяться там, где необходима высокая влагонепроницаемость, прочность соединения и хорошее проникновение в пористые материалы. |
| --- | --- | --- |
| Применение |  | Применяется для приклеивания пористых материалов (минеральной ваты, пенополистирола) к листовой стали, фанере, асбоцементу. Рекомендуется для склеивания "сэндвич-панелей" при неавтоматизированном производстве. При необходимости скорость отверждения можно регулировать количеством вводимого при производстве катализатора. Рекомендуется для нанесения распылением. |
| Преимущества |  | высокая прочность склеивания высокая водостойкость универсальность и простота применения |
| Технические данные |  | Внешний вид: вязкая малопрозрачная желто-коричневая жидкость |
|  |  | Плотность, кг/л | 1,12 |
|  |  | Содержание нелетучих веществ, масс. %, не менее | 93 - 96 |
|  |  | Вязкость вискозиметру Хеплера при 220 С, мПа.с (сПуаз) | 2 000 - 3000 |
|  |  | Время гелеобразования при 220С после обработки водой, мин | 15 – 16* |
|  |  | Время гелеобразования при 220С без обработки водой при 75 % отн. влажности воздуха, мин | 22 – 32* |
|  |  | Время сжатия в прессе 250С, мин. | 30 – 33* |
|  |  | Время сжатия в прессе 420С, мин. | 7 – 9* |
|  |  | Рабочий расход при склеивании поверхностей, г/м2(мкм) | 170 ( 250 |
|  |  | Плотность пены при отверждении без противодавления, кг/м3 | 40 |
|  |  | Плотность пены при отверждении с противодавлением, кг/м3 | 56 |
|  |  | Примечание: * - временные характеристики клея Ай-Си-Топ Адгезив ПУ 06 могут быть другими по согласованию с потребителем. |
| Подготовка поверхностей |  | Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, масла и других посторонних веществ. |
| Указания по применению |  | Перед использованием клей необходимо тщательно перемешать. Клей наносят ровным слоем валиком, шпателем или другим инструментом обычно на одну поверхность. Для ускорения отверждения и получения качественной пены свеженанесенный клей обрабатывают водой из распылителя с расходом 20 -30 г/м2. Склеенное изделие помещают в пресс для отверждения. |
| Очистка |  | Свежие пятна клея удаляют ветошью, смоченной сольвентом или уайт-спиритом. Отвержденный клей удаляют механически. |
| Упаковка |  | Металлические бочки – 200 кг, металлические ведра – 20 кг. Возможна поставка клея в двухкомпонентном вариант - катализатор поставляется в отдельной упаковке (при этом срок хранения клея увеличивается до 6 месяцев). |
| Хранение |  | В сухом прохладном месте. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 3 месяца. При хранении должно исключаться воздействие влаги. При хранении вскрытой упаковки клея следует принимать меры по предотвращению доступа влаги в тару (например - заполнение свободного пространства сухим азотом). В случае поставки катализатора в качестве второго компонента срок хранения увеличивается до 6 месяцев. |
| Меры безопасности |  | работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот, при попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу при проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками |
| Внимание |  | Наши рекомендации основаны на нашем опыте и произведенных нами испытаниях. Возможны другие способы применения. |

Группа компаний Ай-Си-Ти

105 066 Россия Москва, ул. Александра Лукьянова, 9/23, стр. 2

Тел/факс: (495) 229 44 31

Сайт: http://www.stroyhim.com, e-mail: alla@ict.to

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение.

Приведенные сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за

определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

# Text boxes

Лист технической информации

от 6 сентября  2006 г.

##### Ай-Си-Техно Адгезив ПУ 06

Однокомпонентный вспенивающийся полиуретановый клей

# ТУ 2252-011-18254055-01