Лист технической информации

от  19 декабря 2004 г.

При проведении работ следует руководствоваться требованиями СНиП  и отраслевых норм и

правил по проведению  антикоррозионной защиты и Инструкцией № 3 «Подготовка стальных поверхностей».

Системы защитных покрытий описаны в Информационном листе «Антикоррозионные покрытия

Ай-Си-Техно Антикор».

| Применение | Используется в качестве проникающей грунтовки при подготовке сильно корродированных стальных конструкций, старых лакокрасочных покрытий, при обработке труднодоступных для лакокрасочных материалов мест (клепанных соединений, щелей и пр.). Пенетрирующий Праймер связывает остаточную влагу основания, проклеивает продукты коррозии и остатки старых покрытий. Благодаря низкой вязкости и хорошему смачиванию проникает практически в любые трещины продуктов коррозии, старого покрытия и конструкции. Применяется в системах антикоррозионной защиты стальных конструкций всех типов, эксплуатируемых в условиях атмосферной, подземной и морской коррозии. Применяет при подготовке старых оснований при нанесении антикоррозионных покрытий Наносится только на старую ржавчину, клепанные и сварные швы. Нанесение на чистый металл не рекомендуется. |
| --- | --- |
| Преимущества | высокая смачивающая и проникающая способность высокая адгезия и клеящие свойства низкая стоимость подготовки основания возможность нанесения в тяжелых погодных условиях готова к применению связывает остаточную влагу |
| Особенности | Применяется при влажности воздуха от 30 до 98 отн. % и температуре воздуха до - 10 0С, в том числе при температуре ниже точки росы. Допускается нанесение на увлажненные, но не мокрые поверхности. |

| Технические данные |  |
| --- | --- |
| Основа материала | отверждающийся влагой полиуретановый преполимер |
| Внешний вид материала | Черная низковязкая жидкость |
| Вид поверхности | глянцевая (на чистом металле) |
| Плотность, г/см3 | 0,95 |
| Сухой остаток, масс. % | 30 |
| Термостабильность | до + 1400С в сухом состоянии |
| Упаковка | 4 и 20 кг |
| Срок хранения | 6 месяцев в ненарушенной заводской упаковке в сухом месте при температуре + 50С….+ 300С |

| Указания по применению |  |
| --- | --- |
| Рекомендуемая температура при нанесении | - 10 - + 40 0С |
| Относительная влажность воздуха | 30 - 98 отн. % |
| Подготовка поверхности | сталь: старое покрытие - степень очистки Ст 2, удаляются непрочно связанные с основанием старая ржавчина и старые покрытия. На поверхности не должно быть ухудшающих адгезию веществ (жира, масел), грязи и пыли |
| Подготовка материала к работе | перемешать до однородной массы |
| Растворитель | растворитель Ай-Си-Топ Сольвент. При длительном хранении может повышаться вязкость, в этом случае материал осторожно разбавляют растворителем. |
| Способ нанесения | кисть, валик | очень тонким слоем (прибл. 10 - 20 мкм), втирая материал в основание |
| Время сушки при 200С | сухое «от пыли» | приблизительно 30 минут |
|  | сухое на ощупь | приблизительно 3 часа |
|  | нанесение следующих слоев | приблизительно через 2 часа, но не позже чем через 24 часов |
| Толщина слоя, мкм | не образует сплошное покрытие, впитывается в основание, 10 - 20 мкм |
| Укрывистость (теоретическая) | 10 мкм, гладкое основание - 27 м2/л или 28,4 м2/кг |
| Расход (теоретический), г/м2 | 10 мкм, гладкое основание - 35,2 г/м2. Практический расход определяется на объекте. |
| Совместимость | Ай-Си-Техно Праймер ПУ, Покрытие ПУ, Финиш ПУ и многие другие виды лакокрасочных покрытий |

| Техника безопасности |  |
| --- | --- |
| Материал содержит органические растворители. Огнеопасно. |
| Материал содержит изоцианаты. |
| Запрещается принимать пищу, пить и курить во время работы. |
| Не допускается вдыхание аэрозолей при нанесении покрытий. |
| Избегать попадания на кожные покровы и в глаза. |

В настоящем листе технической информации приведены рекомендации, которые могут изменяться в зависимости от конкретного объекта. Приведенные данные по применению являются ориентировочными. Практические величины определяются непосредственно на объекте.

#### Группа компаний Ай-Си-Ти

#### 105 066 Россия Москва, ул. Лукьянова, 9/23, стр. 2

(495) 229 44 31

Интернет: https://stroyhim.com/, e-mail: alla@ict.to

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение.

Приведенные сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за

определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

# Text boxes

##### Ай-Си-Техно™ Пенетрирующий Праймер ПУ

Однокомпонентная низковязкая проникающая полиуретановая грунтовка

# ТУ   2324-024-18254055-2003