Лист технической информации

от 9 декабря  2004 г.

| Описание |  | Двухкомпонентная токопроводящая эпоксидная грунтовка на водной основе для пола внутри помещений. Может применяться на основаниях повышенной влажности, в том числе свежих. |
| --- | --- | --- |
| Применение |  | Имеет низкое электрическое сопротивление. Используется как токопроводящая грунтовка с целью отвода статического электричества при устройстве антистатических промышленных покрытий пола материалом Ай-Си-Топ Компаунд ЭП 02 ВА. |
| Преимущества |  | экологическая чистота высокая паропроницаемость и возможность применения на основаниях с плохой и отсутствием гидроизоляции низкая стоимость | простота нанесения отсутствие запаха при нанесении высокая адгезия покрытия к основанию, в том числе влажным высокое содержание нелетучих веществ |
| Технические |  | Плотность компонент А, кг/л | 1,0 |
| данные |  | Плотность компонента Б, кг/л | 1,15 |
|  |  | Соотношение компонентов по массе, А : Б | 2,47 : 1 |
|  |  | Плотность смеси компонентов А + Б, кг/л | 1,05 |
|  |  | Содержание нелетучих веществ, % | 50 |
|  |  | Время отверждения при 200С и 70 % влажности воздуха: можно ходить, часы нанесение следующих слоев полная механическая нагрузка, сутки химическая нагрузка, сутки | 12 2 14 |
| Цвет |  | черный |
| Условия нанесения |  | Основание должно быть предварительно загрунтовано Ай-Си-Топ Праймером ЭП 01 ВЭ в соответствии с листом технической информации и нанесен медный контур (см. «Система эпоксидных антистатических покрытий Ай-Си-Топ Антистатика») Температура воздуха и основания при проведении работ - + 5 - +30 0С, не допускается наличие льда на поверхности и в порах основания. Неотвержденный материал смывают водой или растворителем Ай-Си-Топ Сольвент. Отвержденный материал удаляют только механически. |
| Подготовка основания Нанесение Контроль качества диспергирования: останавливают вращение мешалки и наблюдают за поверхностью материала. Появление на поверхности темных капель говорит о недостаточном качестве диспергирования компонента Б в компоненте А (капли проявляются достаточно быстро – еще до полной остановки вращения материала). |  | Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы. Подготовка основания и принципы нанесения материала описаны в инструкции “Общие указания по подготовке основания и нанесению полимерных систем защиты поверхности пола”. Основание должно быть: чистое и сухое, не содержать цементного молочка и снижающих адгезию вещест, влажность основания не регламентируется, но на поверхности не должно быть пленки воды, прочное (на сжатие не менее 25 Н/мм2 (М 250), на отрыв не менее 1,5 Н/мм2). |
|  |  | Подготовка материала к работе Перед нанесением тщательно перемешивают компонент А (цветной материал в упаковке большего объема) электродрелью с мешалкой, затем при перемешивании вливают тонкой струей под мешалку компонент Б (вязкая жидкость) и тщательно перемешивают фрезерной мешалкой Ай-Си-Топ Мешалка-фреза. При перемешивании требуется качественно диспергировать компонент Б в компоненте А, в противном случае, на поверхности материала образуются капли смолы. После начала добавления компонента Б время перемешивания не должно превышать 3 минут. Время переработки материала при 20 0 С – 1 час. При необходимости разбавления материала водой воду вводят после окончания смешения компонентов. |
| Расход |  | 150 г/м 2 однослойное покрытие |
| Упаковка |  | Комплекты по 10 кг в пластиковой таре. |
| Хранение |  | В сухом прохладном месте при температуре выше 00С. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке - 6 месяцев. |
|  |  | при работе рекомендуется применять средства защиты кожи - при попадании в глаза промыть большим количеством воды с мылом и обратиться к врачу |
| Меры безопасности |  |  |

#### Группа компаний Ай-Си-Ти, Москва, ул. Александра Лукьянова, 9/23, стр. 2

Тел/факс (495) 229-44-31 сайт : https://stroyhim.com/

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение.

Приведенные сведения соответствуют времени издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

# Text boxes

##### Ай-Си-Топ Праймер ЭП 01 ВА

# Двухкомпонентная эпоксидная токопроводящая грунтовка

# ТУ 2312-046-18254055-2004