Лист технической информации

от 9 декабря 2004 г.

| Описание | Прозрачная бесцветная двухкомпонентная акрил-уретановая пропитка. Обладает высокой атмосферостойкостью. |
| --- | --- |
| Область применения | Используется в качестве светостойкой усиливающей пропитки в системах защиты минеральных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, в условиях постоянного воздействия воды и абразивного износа. стены и полы декоративные цементные плитки для пола фасадные и кровельные изделия бассейны, изделия малых архитектурных форм (скульптуры, декоративные элементы и прочее) инженерные и гидротехнические сооружения Имеет высокую атмосферостойкость и высокую стойкость к пресной и морской воде, атмосфере промышленных зон, растворам неорганических реагентов. Можно также использовать для покрытия древесины (пропитки и лакирования). |
| Преимущества | высокая атмосферо- и водостойкость высокая стойкость к износу высокая адгезия к минеральным поверхностям длительное время жизни при нанесении малое время сушки сохранение паропроницаемости поверхности |
| Технические данные | Основа материала | акриловая смола, отверждаемая алифатическим изоцианатом |
|  | Внешний вид материала | низковязкая прозрачная жидкость |
|  | Внешний вид пленки | глянцевая оптически прозрачная |
|  | Содержание сухого остатка, масс. % | 20 |
|  | Плотность, кг/л | 0,9 |
|  | Вязкость, ВЗ-246, сопло 2 мм, 20 0С, с | 15 - 30 |
|  | Соотношение компонентов по массе А: Б | 13: 1 |
|  | Время использования материала после смешения, часы | 3 |
|  | Время сушки от пыли, 20 0С, мин | 40 |
|  | Время сушки до степени 3 при 20 0С, час | 3 |
| Подготовка материала | Перед применением сливают два компонента и тщательно перемешивают. |
| Подготовка основания | Основание для нанесения должно быть чистым, сухим и не содержать на поверхности масел, жиров, смазок и других веществ, препятствующих проникновению материала. |
|  | Рекомендуется открыть поры старого основания зашкуриванием, шлифовкой с обеспыливанием, кислотным травлением с последующей промывкой. |
| Нанесение | Материал наносят распылением, валиком, кистью, розливом или погружением в один или несколько слоев в зависимости от вида основания и поставленной задачи, как |
|  | правило, с расходом 50 - 100 г/м2 за один слой. Расход материала сильно зависит от вида и качества основания и поставленной задачи и определяется непосредственно на объекте. Если стоит задача добиться защиты поверхности, то материал наносят в несколько слоев после высыхания предыдущего слоя. Если стоит задача добиться максимально глубокой пропитки, то материал дополнительно разбавляют растворителем Ай-Си-Топ Сольвент или наносят слои материала мокрый по мокрому, не давая высохнуть предыдущему слою. Для повышения глубины пропитки можно также обработать свеженанесенный материал растворителем Ай-Си-Топ Сольвент. |
| Упаковка | Комплектная металлическая тара по 10 кг |
| Меры безопасности | материал содержит летучие органические растворители – при работе не курить и не пользоваться открытым огнем материал содержит изоцианаты - не допускается попадания внутрь организма и на открытые участки кожи компонентов материала не допускается вдыхание аэрозолей при нанесении материала. |

В настоящем листе технической информации приведены рекомендации, которые могут изменяться в зависимости от конкретного объекта. Приведенные данные по применению являются ориентировочными. Практические величины определяются непосредственно на объекте.

#### Группа компаний Ай-Си-Ти

#### 105 066 россия Москва, ул. А. Лукьянова, 9/23, стр. 2

#### Тел/факс (495) 229-44-31

#### Сайт : https://stroyhim.com/

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение.

Приведенные сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за

определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

# Text boxes

##### Ай-Си-Топ Силер ПУ 11

Двухкомпонентная полиуретановая усиливающая пропитка

ТУ 2312–005-18254055-00