| Описание |  | Прозрачный двухкомпонентный полиуретановый светостойкий защитный лак для декоративной отделки и защиты полимерных покрытий от износа. Выпускается в двух вариантах: Ай-Си-Топ Лак ПУ 01 - глянцевый и Ай-Си-Топ Лак ПУ 02 - матовый |
| --- | --- | --- |
| Применение |  | Ай-Си-Топ Лак ПУ применяется внутри и снаружи помещений совместно с другими материалами серии Ай-Си-Топ Покрытие, Компаунд, а также самостоятельно для: дополнительной защиты поверхности пола от истирания защиты от истирания цветных чипсов уменьшения блеска наливных полов (матовый лак) защиты каменных поверхностей. Ай-Си-Топ Лак ПУ применим везде, где применяются полимерные покрытия. Особенно рекомендуется использовать Лак на объектах с повышенными декоративными требованиями и подвергающихся сильному износу. Для эластичных спортивных покрытий Ай-Си-Топ Лак ПУ 01/02 использовать не следует. |
| Преимущества |  | высокая стойкость к истиранию светостойкость атмосферостойкость влагостойкость абсолютная прозрачность |
| Технические |  | Показатели | ПУ 01 | ПУ 02 |
| данные |  |  | глянцевый | матовый |
|  |  | Блеск по ГОСТ 896-69, % | 65 | 20 |
|  |  | Соотношение компонентов А : Б по массе | 3,49 : 1 | 4,24 : 1 |
|  |  | Время использования при 23 0С не менее, час. | 3 |
|  |  | Истираемость по ГОСТ 20811, кг песка на 1 мкм слоя покрытия | 4,5 | 4,5 |
|  |  | Время отверждения при 23 0С и 70 % влажности воздуха: - от пыли, часы - можно ходить, часы - полное отверждение, сутки | 1 - 2 5 - 6 3 - 5 |
| Расход |  | При нанесении на полимерные покрытия 80-100 г/м2 при однослойном покрытии. Рекомендуется наносить в два слоя. При нанесении на минеральные поверхности расход зависит от свойств поверхности и определяется опытным путем. |
| Условия нанесения |  | Температура воздуха и основания при проведении работ - 0 - +300С, Относительная влажность воздуха - не более 85 %. |
| Нанесение |  | В компонент А (большая упаковка) при работающей мешалке влить тонкой струйкой компонент Б (отвердитель - маленькая упаковка) и тщательно перемешать в течении 1-2 минут. Лак наносят через 24 часа после устройства полимерного покрытия. При нанесении лака на старое покрытие поверхность должна быть тщательно вымыта и обезжирена. ВНИМАНИЕ! Лак быстро выбрасывает растворитель, поэтому через 10-15 минут после нанесения лака запрещается проводить какие-либо манипуляции с нанесенным лаком до его отверждения. лак обладает специфическими реологическими свойствами и требует тщательного распределения по поверхности. при нанесении матового лака необходимо следить за равномерностью его расхода, так как степень блеска лака зависит от толщины его слоя. |

|  |  | Матовый эффект поверхности полностью проявляется через 48-72 часа. Для нанесения лака рекомендуется использовать высококачественные велюровые или меховые валики с коротким ворсом. Неотвержденный материал смывать растворителем Ай-Си-Топ Сольвент. Отвержденный материал удаляется только механически. |
| --- | --- | --- |
| Упаковка |  | Комплектная упаковка - 3,5 и 10 кг (комплект из двух металлических ведер). |
| Хранение |  | Хранить при температуре от 0 0С до 25 0С. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке - 6 месяцев. |
| Специальные указания |  | компоненты лака реагируют с водой и влагой воздуха, поэтому необходимо предохранять материал и покрытие до его отверждения от воздействия воды и конденсирующийся атмосферной влаги. Материал имеет ограниченное время использования |
| Меры безопасности |  | Материал содержит изоцианаты Материал содержит горючие летучие органические растворители. При работе нельзя пользоваться открытым огнем, курить, принимать пищу Работы по нанесению лака проводить в проветриваемом помещении При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на открытые участки тела удалить лак ветошью и вымыть кожу водой с мылом |

#### Группа компаний Ай-Си-Ти, Москва, ул. Лукьянова, 9/23, стр. 2

(495) 229-44-31

Интернет: http://www.stroyhim.com

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение.

Приведенные сведения соответствуют времени издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за

определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

# Text boxes

Лист технической информации

от 1 марта 2008 г.

##### Ай-Си-Топ Лак ПУ 01/02

# Двухкомпонентный полиуретановый защитный лак

# ТУ 2311-004-18254055-00