| Описание |  | Однокомпонентный высокопрочный полиуретановый клей, применяемый для склеивания разнородных материалов. Не вспенивается при отверждении. Клей затвердевает при контакте с водой или с атмосферной влагой. Клей должен применяться там, где необходима высокая влагонепроницаемость, прочность соединения и хорошее проникновение в пористые материалы. |
| --- | --- | --- |
| Применение |  | Применяется для склеивания разнородных материалов: резины, ПВХ, металла, дерева, изделий из полистирола, сэвилена. Рекомендуется для упрочнения насыпей из гранита и других минеральных смесей. Возможно применение при склеивании влажных поверхностей. При необходимости скорость отверждения можно регулировать количеством вводимого при производстве катализатора или сбрызгиванием клеевого слоя водой. |
| Преимущества |  | высокая прочность склеивания высокая водостойкость универсальность и простота применения |
| Технические данные |  | Внешний вид: вязкая однородная прозрачная жидкость с желто-коричневым оттенком. Допускается опалесценция. |
|  |  | Плотность, кг/л | 1,08 |
|  |  | Содержание нелетучих веществ, масс. %, | 95 - 99 |
|  |  | Вязкость вискозиметру Хеплера при 220 С, мПа.с (сПуаз) | 3 000 - 5000 |
|  |  | Время гелеобразования при 220С после обработки водой, мин | 8 – 10 |
|  |  | Время гелеобразования при 220С без обработки водой при 75 % отн. влажности воздуха, мин | 10-12 |
|  |  | Желательное время выдержки до начала эксплуатации изделия, ч | 24 |
|  |  | Рабочий расход при склеивании поверхностей, г/м2 | 100 - 200 |
|  |  | Расход при изготовлении резиновых матов из крошки 1-4 мм,% масс. от веса крошки | 18-19 |
|  |  | При упрочнении крупных минеральных наполнителей расход клея составит, % масс., от веса наполнителя | 6,5-8,5 |
| Подготовка поверхностей |  | Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, масла и других посторонних веществ. |
| Указания по применению |  | Перед использованием клей необходимо тщательно перемешать. Клей наносят ровным слоем любым пригодным способом. Для ускорения отверждения клей обрабатывают водой из распылителя с расходом 20 -30 г/м2. |
| Очистка |  | Свежие пятна клея удаляют ветошью, смоченной сольвентом или уайт-спиритом. Отвержденный клей удаляют механически. |
| Упаковка |  | Металлические бочки – 210 кг, металлические ведра – 5, 10 и 20 кг. |
| Хранение |  | В сухом прохладном месте. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 3 месяца. При хранении должно исключаться воздействие влаги. При хранении вскрытой упаковки клея следует принимать меры по предотвращению доступа влаги в тару (например - заполнение свободного пространства сухим азотом). |
| Меры безопасности |  | работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот, при попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу при проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками |
| Внимание |  | Наши рекомендации основаны на нашем опыте и произведенных нами испытаниях. Возможны другие способы применения. |

Группа компаний Ай-Си-Ти

105 066 Россия Москва, ул. Александра Лукьянова, 9/23, стр. 2

Тел/факс: (495) 229 44 31,

Сайт: http://www.stroyhim.com

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение.

Приведенные сведения соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель гарантирует качество продукта, однако не может знать всех конкретных условий применения наших материалов, поэтому за

определение пригодности данного продукта в конкретных условиях применения ответственность несет потребитель. Необходимо проводить пробное нанесение материала, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей.

# Text boxes

Лист технической информации

от 12 июня  2013 г.

Однокомпонентный универсальный полиуретановый клей

Ай-Си-Техно Адгезив ПУ КР Р2

# ТУ 2252-065-18254055-2013