[image: image1.png]




	Ай-Си-Топ Праймер ЭП Н 10
Описание
Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для пола и стен внутри помещений. Возможно применение вне помещений.



	Преимущества
· Высокая химическая стойкость и стойкость к истиранию;

· гидроизолирующие свойства;
· практическое отсутствие запаха при нанесении;

· высокая адгезия покрытия к основанию

· быстрое отверждение;
· высокое содержание нелетучих веществ.

	Применение

	Применяется для грунтования и лакирования минеральных оснований, для устройства тонкослойных защитных покрытий там, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола и стен, в том числе в условиях повышенной влажности и необходимости обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований:
· промышленные, общественные и жилые здания;

· пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность;

· школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания;

· торговые и складские помещения;
· резервуары для воды, канализационные и очистные сооружения - для защиты минеральных строительных материалов от воздействия агрессивных сред; 

· полы теплиц, оранжерей и ферм;

· машиностроение.

	Дополнительные возможности

	· Посыпка цветными чипсами;

· возможность использования в качестве связующего для шпаклевок;
· придание антискользящих свойств - посыпка резиновой крошкой, кварцевым песком или цветным кварцем;

	Технические характеристики

	Параметры Ай-Си-Топ Праймер ЭП Н 10
	Показатели

	Плотность компонент А, кг/л
	1,75

	Плотность компонента Б, кг/л
	1,10

	Соотношение компонентов по массе, А : Б
	5,25 : 1

	Вязкость ком. А при 20°С, по ВЗ-246 (сопло 4 мм),сек
	115

	Содержание нелетучих веществ, %
	90-93

	Время отверждения при 200С и 70 % влажности воздуха:

· можно ходить, часы

· нанесение следующих слоев

· полная механическая нагрузка, сутки

· химическая нагрузка, сутки
	6-8

6-8

2

7

	Расход

	· по минеральным основаниям - 250 - 300 г/м 2 

· по гладким поверхностям (второй слой)        - 150 - 250 г/м 2 при однослойном покрытии

	Условия нанесения

	Температура воздуха и основания при проведении работ - + 3 - +30 0С, не допускается наличие льда на поверхности и в порах основания.

Относительная влажность воздуха - не более 90 % (в отсутствие конденсации влаги).

	Нанесение

	Подготовка материала к работе
Перед нанесением тщательно перемешивают компонент А электродрелью с мешалкой, затем вливают компонент Б и тщательно перемешивают фрезерной мешалкой. 

После добавления компонента Б время перемешивания не должно превышать 3 минут.

Время переработки материала при 20 0 С – 1 час.

При необходимости разбавлять сольвентом нефтяным или каменноугольным.

Пропитка минеральных оснований

Для пропитки минеральных оснований и защиты цементных материалов грунтовку разбавляют растворителем Сольвент до требуемой вязкости в зависимости от их пористости.

Материал наносят меховым валиком, кистью, розливом с распределением шпателем и шваброй, распылением.

Не отвержденный материал смывают растворителем Сольвент. Отвержденный материал удаляют только механически.

	Упаковка

	Комплектная упаковка- 15 кг (пластиковые вёдра) или 35 кг (металлические вёдра)

	Хранение

	В сухом прохладном месте при температуре выше 00С. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев.

	Меры безопасности

	· при работе рекомендуется применять средства защиты кожи

· при попадании в глаза промыть большим количеством воды с мылом и обратиться к врачу 

	Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение.


Группа компаний Ай-Си-Ти

105 066, Россия, Москва, ул. Александра Лукьянова, 9/23, стр. 2

Тел/факс(495) 229-44-31

Интернет:   http://www.stroyhim.com,   http://www.ict.to
Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации.

Производитель не несёт ответственность за последствия, вызванные нарушением технологии применения и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями и не провел пробное нанесение.
[image: image1.png]